Получение золотых наночастиц в присутствии 2’- Дезоксигуанозин -5’- монофосфата

Александров Ю.Д.

Студент, 6 курс

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Aleksandrov-Yura@yandex.ru

В водных растворах 2’-Дезоксигуанозин-5’-монофосфат (dGMP) проявляет интересные свойства: при определенных концентрациях происходит самоорганизация молекул dGMP с образованием квадруплексов (стопок, собранных из тетрамеров G4) [1]. В то же время, исходя из строения молекулы, dGMP должен обладать способностью стабилизировать золотые наночастицы [2], что делает его перспективным стабилизатором при их получении.

В связи с этим целью работы было исследование возможности получения устойчивых наночастиц золота при восстановлении золотохлористоводородной кислоты (HAuCl4) в водных растворах dGMP.

Для восстановления HAuCl4 использовали цитратный [3] и боргидридный [4] методы. Реакцию восстановления проводили при pH 6-7. Протекание реакции контролировали спектрофотометрически. Для восстановления использовали исходные растворы сразу после смешивания, и выделенный спустя 48 часов комплекс dGMP-Au. Концентрация Au в растворах для восстановления составляла примерно 1*10-4М. Полученные системы исследовали методом ТЭМ.

В ходе работы было найдено, что при взаимодействии HAuCl4 с dGMP образуется продукт состава 1:1. При восстановлении смесей и выделенного комплекса боргидридным методом образуются сложные клубки из нитевидных структур. Диаметр нитей составляет 2-3 нм, при этом для них в спектрах поглощения не наблюдается выраженного пика плазмонного резонанса. Вероятно, это связано с большим числом контактов между частицами. В случае цитратного метода пик плазмонного резонанса наблюдается только для систем с соотношением Au:dGMP ≥ 1; при соотношении меньше 1 отсутствие пика плазмонного резонанса можно связать с отсутствием реакции восстановления Au(III).

Таким образом, в присутствии 2’-Дезоксигуанозин-5’-монофосфата формируются устойчивые наночастицы золота.

Литература

[1] Gottarelli G. et al. The Self‐Assembly of a Lipophilic Deoxyguanosine Derivative and the Formation of a Liquid‐Crystalline Phase in Hydrocarbon Solvents //Helvetica chimica acta. – 1998. – Т. 81. – №. 11. – С. 2078-2092.

[2] Zhang X., Sun C. Q., Hirao H. Guanine binding to gold nanoparticles through nonbonding interactions //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2013. – Т. 15. – №. 44. – С. 19284-19292.

[3] Thomas A. C. et al. Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH //Chemical Communications. – 2012. – Т. 48. – №. 54. – С. 6845-6847.

[4] Deraedt C. et al. Sodium borohydride stabilizes very active gold nanoparticle catalysts //Chemical Communications. – 2014. – Т. 50. – №. 91. – С. 14194-14196.