Гидратация и самодиффузия Li+, Na+, Cs+ ионов в ионообменной мембране на основе полиэтилена и сульфированного привитого полистирола по данным ЯМР

Лочин Георгий Александрович

Студент

Институт проблем химической физики РАН, лаборатория ЯМР,

Черноголовка, Россия

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: lochin.g@yandex.ru

Выявлены основные особенности гидратации сульфогрупп, трансляционной подвижности молекул воды, катионов щелочных металлов в сульфокатионообменных мембранах МСК и в водных растворах хлоридов этих металлов. Мембраны МСК, с ионообменной емкостью 2.5 мг-экв/грамм, были синтезированы на основе полиэтилена и привитого сульфированного полистирола. Исходя из температурных зависимостей 1H химических сдвигов молекул воды, для мембран, уравновешенных с парами воды при относительной влажности RH = 95% (Рис.1), на основании уравнения (1) были рассчитаны числа гидратации катионов (h), которые составили 5, 6, 4 для Li+, Na+, Cs+, соответственно. Эти величины близки к значениям h в эквимолярных водных растворах хлоридов этих металлов.

Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля были измерены коэффициенты самодиффузии молекул воды и противоионов Li+, Na+, Cs+. В мембранах и водных растворах хлоридов. Коэффициенты самодиффузии ионов возрастают в следующем ряду Li+ < Na+ < Cs+. Энергии активации самодиффузии молекул воды и ионов, измеренные в температурном диапазоне от 20oC до 80oC, близки (около 20 кДж/моль). Коэффициенты самодиффузии катионов сопоставлены с данными по ЯМР релаксации ядер 7Li+, 23Na+, 133Cs+. Из концентрационных зависимостей коэффициентов самодиффузии катионов были рассчитаны гидродинамические ионные радиусы (Табл.1).

Таблица 1 Кристаллографические ионные радиусы, Стокс-Эйнштейновские гидродинамические ионные радиусы, числа гидратации (h) Li+, Na+, Cs+ катионов в МСК мембране и в эквимолярных водных растворах хлоридов. [1]

| Катион | Li+ | Na+ | Cs+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кристоллаграфический ионный радиус, Å | 0.69 | 1.02 | 1.67 |
| Стокс-Эйнштейновский гидродинамический ионный, рассчитанный из коэффициентов самодиффузии, в бесконечно разбавленных водных растворах хлоридов, Å | 2.7 | 2.2 | 1.5 |
| Число гидратации катионов (h) в мембранах | 4.1±1 | 5,0±1 | 3.1±1 |
| Число гидратации катионов (h) в водных растворах хлоридов | 4 | 4.6 | 3.9 |

Ионные проводимости катионов изменяются в той же последовательности, как и коэффициенты самодиффузии Li+ < Na+ < Cs+ << H+ [1]. Величины проводимостей, рассчитанные из коэффициентов самодиффузии катионов на основании уравнения Нернста-Эйнштейна существенно выше экспериментальных значений. Причина этого расхождения вызвана неоднородностью структуры МСК, представляющей собой систему пор и каналов. Ионная проводимость лимитируется переносом катионов в узких каналах, а самодиффузия обусловлена, прежде всего, ионной подвижностью в порах, размеры которых намного больше ширины каналов [1].

Работа поддержана РФФИ, проект № 18-08-00423 A.

Литература

1. Volkov V. I. et al. Hydration and Diffusion of H+, Li+, Na+, Cs+ Ions in Cation-Exchange Membranes Based on Polyethylene-and Sulfonated-Grafted Polystyrene Studied by NMR Technique and Ionic Conductivity Measurements //Membranes. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 272. doi:10.3390/membranes10100272