- Особенности синтеза наночастиц серебра в водных растворах олигохитозанов

Уродкова Е.К 1,2, Сенчихин И.Н.2

Студент, 1 курс магистратуры

1РТУ МИРЭА, ИТХТ им. М.В. Ломоносова,

направление подготовки «Биотехнология», Москва, Россия

2ИФХЭ РАН, Москва, Россия

E-mail: urodkovakatja@mail.ru

В настоящее время существует большое число работ, посвященных синтезу наночастиц (НЧ) серебра в растворах хитозана, но в большинстве из них получают достаточно мелкие НЧ (до 30 нм). В то же время, для некоторых медицинских применений, например, для импульсной лазерной гипертермии, необходимы более крупные НЧ. Поэтому ранее нами была проведена работа [3] по синтезу НЧ серебра в водных растворах высокомолекулярного хитозана (среднемассовая молекулярная масса Mw = 311 кДа), в результате которой были определены оптимальные условия формирования монодисперсных НЧ со средним размером 65 нм. Вместе с тем, определенный интерес для медицины представляют олигохитозаны (Mw = 2 – 16 кДа), обладающие рядом преимуществ по сравнению с высокомолекулярными. Например, олигомеры более растворимы в водных средах и проявляют бóльшую активность в отношении микроорганизмов. Поэтому целью данной работы являлось исследование возможности получения НЧ заданных размеров в растворах олигохитозанов (ОХТЗ).

В качестве объектов исследования были выбраны синтезированные авторами [1, 2] гидрохлориды ОХТЗ с Mw = 6 и 12 кДа, а также N-реацетилированный ОХТЗ с Mw = 12 кДа.

Синтез монодисперсных НЧ серебра в растворах гидрохлоридов ОХТЗ оказался сложнее, чем в случае [3]: НЧ с мономодальным распределением по размеру удалось получить в очень узких диапазонах концентраций реагентов. Кроме того, лишь в пяти-шести опытах из десяти удавалось достичь высокого выхода мономодальной фракции. Вместе с тем, в растворах реацетилированного ОХТЗ при соблюдении всех условий процесса всегда удавалось добиться стабильного результата, а крупные монодисперсные частицы формировались в более широком диапазоне соотношений реагентов, нежели в растворах гидрохлоридов ОХТЗ.

Характер взаимодействия всех ОХТЗ с ионами и НЧ серебра, исследованный ИК-спектроскопией, оказался аналогичен характеру взаимодействия высокомолекулярного хитозана c серебряными ионами и НЧ: в процессах формирования и стабилизации НЧ принимают участие OH- и NH2-группы ОХТЗ.

Литература

1. I.V. Blagodatskikh, E.A. Bezrodnykh, S.S. Abramchuk, A.V. Muranov, O.V. Sinitsyna, A.R. Khokhlov, V.E. Tikhonov. Short chain chitosan solution: self-assembly and aggregates discruption effects   // Journal of Polymer Research. 2013. V. 20. № 2. 73.

2. I.V. Blagodatskikh, S.N. Kulikov, O.V. Vyshivannaya, E.A. Bezrodnykh, V.E. Tikhonov. N-reacetylated oligochitosan: pH dependence of self-assembly properties and antibacterial activity // Biomacromolecules. 2017. V. 8. № 2. P. 1491-1498.

3. Uryupina O.Ya., Urodkova E.K., Zhavoronok E.S., Vysotskii V.V., Senchikhin I.N. Synthesis of monodisperse silver nanoparticles in chitosan solutions // Colloid J. 2019. V. 81. № 2. P. 194-198.