Модификация монтмориллонита бифункциональными кватернизованными силоксанами для создания электрореологических жидкостей

Урба А.Н.,1 Столярова Д.Ю.,2Чвалун С.Н.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 РТУ МИРЭА 119571,  Москва, Проспект Вернадского, д. 86,

2НИЦ «Курчатовский институт» 123182, Москва, пл.Академика Курчатова 1

e-mail:urba_1998@mail.ru

Электрореологические жидкости (ЭРЖ) благодаря своей способности к резкому и обратимому изменению физических свойств под действием внешнего электрического поля (ВЭП) являются «умными» материалами. ЭРЖ- гетерогенная система, которая состоит из непроводящей дисперсионной среды и твердых частиц легко поляризуемого наполнителя. Этот вид «умных» материалов применяется в качестве рабочего тела в амортизаторах, демпфирующих устройствах, робототехнике и тактильных дисплеях [1].

Данная работа посвящена созданию стабильных ЭРЖ. Для увеличения их седиментационной устойчивости монтмориллонит (ММТ), который используется в качестве наполнителя, модифицировали поверхностно-активным веществом (ПАВом). ПАВ состоит из основной полидиметилсилоксановой цепи, на концах которой находятся полярные гидрофильные группы- четвертичные аммониевые соли (ЧАС). При модификации происходит снижение поверхностной энергии ММТ за счет уменьшения межфазного натяжения. Это приводит к улучшению совместимости наполнителя с дисперсионной средой, к увеличению пространства между слоями, а также степени эксфолиации глины на отдельные пластины [2]. В качестве неполярной дисперсионной среды применяли полидиметилсилоксан (силиконовое масло).  Концентрацию наполнителя варьировали от 1 до 8 %.  Для модификации использовали 3 бифункциональных органических ПАВа с различной длиной основной цепи.

В ходе исследования была выявлена зависимость изменения физических характеристик ЭРЖ от степени наполнения, значения напряженности ВЭП, а также строения использованного модификатора. При наложении ВЭП частицы ММТ выстраивают армирующую структуру в среде носителя, что препятствует течению жидкости и приводит к изменению реологических свойств системы от вязких к вязкоупругим. Установлено, что, в сравнении с натриевой формой ММТ, суспензии, содержащие в качестве наполнителя модифицированный ММТ, являются более седиментационно устойчивыми. Суспензии с концентрацией глины до 8 % без ВЭП ведут себя как ньютоновские жидкости. Под действием внешнего поля у всех образцов появляется предел текучести, величина которого зависит от концентрации модифицированной дисперсной фазы и значения напряженности поля. С увеличением значения ВЭП и степени наполнения модифицированным ММТ вязкость суспензий возрастает.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-01123 мол_а.

Литература

1.  Ionel Cristian Vladu et al. Rheological Based Hibrid Hyper-Redundant Robot- Design //   23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October 9-11, 2019, Sinaia, Romania, pag 603-607, ISBN 978-1-7281-0699-1

2. D.Yu. Stolyarova et al. J. Appl. Polym. Sci., 2019, 136, 47678.