Взаимодействие диоксида тиомочевины с N,N'-ди(4-хлорфенил)диимидом 1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты в водно-щелочном растворе

и тонкой пленке Ленгмюра-Шеффера

Никитин К.С.,1Казак А.В.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Ивановский государственный химико-технологический университет,

факультет фундаментальной и прикладной химии (ИО ВХК РАН), Иваново, Россия

2Ивановский государственный университет, НИИ Наноматериалов, Иваново, Росссия

E–mail: nikitin_kost@mail.ru

Соединения N,N'-диимидов 1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновых кислот (кубогены) традиционно использовались в качестве красителей при отделке текстильных материалов. В этих процессах из них образуются производные диимидов перилентетракарбоновых кислот непосредственно на поверхности волокон под воздействием химических восстановителей. В настоящее время периленовые производные интенсивно изучаются как вещества, имеющие многофункциональное применение [1].

В задачи настоящей работы входило исследование реакции взаимодействия диоксида тиомочевины (ДОТМ) с N,N'-ди(4-хлорфенил)диимидом 1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты (кубоген красный) в водно-щелочном растворе и тонкой пленке Ленгмюра-Шеффера (ЛШ-пленке).

Ранее в работе [2] изучался процесс взаимодействия ДОТМ с кубогенами в растворе. В частности, показана эффективность использования указанного восстановителя для проведения циклизации кубогена с образованием периленового производного. Известно, что в щелочной среде происходит распад ДОТМ с образованием анионов и анион-радикалов сульфоксиловой кислоты и дитионит-ионов. Из-за различной восстановительной активности данных интермедиатов возможно образование разных продуктов циклизации кубогена [2].

В проведенных нами опытах обнаружено образование двух конечных продуктов (13,14-дикарбокси-13,14-дигидро-N,N'-ди(4-хлорфенил)диимида-3,4,9,10-перилентетра-карбоновой кислоты и N,N'- ди(4-хлорфенил)диимида-3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты) циклизации в водно-щелочном растворе. Их состав и строение установлены методами ИК, UV-Vis спектроскопии.

В работе также получены пленочные покрытия на основе кубогена красного на кварцевой и кремниевой подложках с применением технологии Ленгмюра-Шеффера. Методом UV-Vis спектроскопии доказано, что данные пленки имеют в своем составе J- и H-агрегаты исследуемого красителя. Микроизображения поверхности пленок, полученные методом атомно-силовой микроскопии, подтвердили высокую степень агрегации данного соединения в ЛШ-пленке на кремниевой подложке. Показано, что действие водно-щелочного раствора химического восстановителя – диоксида тиомочевины (СДОТМ = 1∙10-2 моль/л) приводит к удалению из пленки J-агрегатов, не влияя на Н-агрегаты.

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ».

Литература

1. Würthner F et al. Perylene Bisimide Dye Assemblies as Archetype Functional Supramolecular Materials // Chemical Reviews. 2016. V. 116. № 3. P. 962-1052.

# 2. Шулепова О.И. и др. Механизм восстановительной циклизации N,N’-дизамещенных диимида 1,1’-бинафтил-4,4’,5,5’8,8’-гексакарбоновой кислоты в водной щелочной среде // Журнал органической химии. 1993. Т. 29. № 5. С. 1001-1010.