Спектроскопический метод характеристики морфологии дисперсных систем

Маркова А.И., Ярусов М.В.

Аспирант 2 года

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E–mail: kulema1992@mail.ru

В настоящее время дисперсные системы (эмульсии, суспензии, пористые материалы, ксерогели и др.) широко используются в различных отраслях народного хозяйства. Однако для изучения их строения и свойств часто используются дорогостоящие приборы, требующие сложной и длительной процедуры обработки результатов. Нами предлагается простой, доступный и эффективный спектроскопический метод, позволяющий характеризовать такие важные параметры рассеивающих «мутных» сред, как размер частиц или капель, их распределение по размерам и др. [1-2].

Целью настоящей работы являлось выяснение возможности использования спектроскопического метода во всем оптическом диапазоне (УФ, видимая и ИК области спектра) для исследования морфологии суспензий и эмульсий, как важных представителей дисперсных систем.

Образцами исследования служили эмульсии (сливки) и суспензии (вазелиновое масло, наполненное Al2O3 и TiO2 и глицерин, наполненный также Al2O3 и TiO2). Эмульсии и суспензии различной концентрации готовили с помощью мешалки Wise Mix VM-10. Основными методами исследования морфологии эмульсий и суспензий являлись УФ и ИК спектроскопия. Для контроля спектроскопических данных использовали методы оптической микроскопии и динамического светорассеяния (ДСР). Регистрация УФ спектров образцов осуществлялась в кварцевой кювете толщиной 1 см на спектрометре «EvolutionArray» фирма «ThermoScientific», а ИК спектры записывали на Фурье-ИК спектрометре «Vertex 70» фирмы «Bruker» между окнами CaF2. Размеры капель в эмульсии определяли методом ДСР на приборе «Zetasizer ZS» фирмы «Maivern Instruments Ltd», размеры частиц в суспензиях были определены на оптическом микроскопе «Hyperion-1000» фирмы «Bruker».

За счет разницы между показателями преломления матрицы (жидкость) и наполнителя (капли жидкости в случае эмульсии и твердые частицы в случае суспензии) изучаемые образцы относятся к «мутным» сильно рассеивающими свет средам. Спектроскопическим методом определены средние размеры рассеивающих частиц или капель в образцах. Установлено, что с ростом концентрации дисперсной фазы происходит агрегация капель масла в эмульсии и слипание твердых частиц наполнителя в суспензии. Обнаружено, что суспензии, наполненные Al2O3, имеют недостаточно выраженный эффект рассеяния при изменении концентрации наполнителя, поэтому было предположено, что наполнитель агрегирует в настолько крупные частицы, которые выходят за ИК диапазон измерения, что и было подтверждено методом оптической микроскопии, которая демонстрирует формирование сетчатой структуры из твердых частиц Al2O3.

Полученные данные демонстрируют возможность использования спектроскопического подхода в качестве дополнительного, простого и эффективного метода для изучения морфологии эмульсий и суспензий.

Литература

1. Хижняк С. Д., Маланин М. Н., Eichhorn K.-J., Пахомов П. М. // Высокомолекулярные соединения. Сер. Б. 2008. Т.50, № 6. С. 1116-1123

2. Маркова А. И., Хижняк С. Д., Пахомов П. М. // Вестник ТвГУ. Сер. «Химия». 2019. №2(36). С. 71-81