Изучение адсорбционных свойств сорбента Ol-Ex Hard.

Москаленко Е.А.1, Гущин А.А.2, Гусев Г.И.3

- Студент , бакалавр; 2. к.х.н., зав. каф. ПЭ; 3. Аспирант кафедры ПЭ

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», Иваново, Россия

E–mail: elisaveta.moskalenko@yandex.ru

В последние годы широкое использование токсичных соединений создало серьезную экологическую угрозу, которая требует серьезного решения. Среди этих токсичных соединений фенол и его хлорированные производные являются высокоприоритетными загрязнителями. Промышленные сточные воды являются основным источником фенольных соединений, а из-за негативного воздействия на здоровье человека и организмы, данные соединения необходимо удалять из промышленных сточных вод перед сбросом в водные объекты. Адсорбция является наиболее простым и эффективным способом удаления загрязняющих веществ из водных систем. Однако, количество работ по изучению адсорбции фенола из водных растворов сорбентами различного состава и типа невелико.

В данной работе были изучены адсорбционные свойства сорбента Ol-Ex Hard по отношению к фенолу с различной концентрацией в растворе.

Определение сорбционной ёмкости сорбента проводилось по формуле:

мг/г,

где    Ji – сорбционная ёмкость, мг/г,

V0 – объём пробы модельного раствора фенола, перемешиваемого с сорбентом, л;

С0 и С – начальная и конечная концентрации фенола соответственно, мг/л;

m – масса образца сорбента, г.

| Рис. 1. Зависимость сорбционной емкости фенола от его начальной концентрации. | Концентрация фенола определялась спектрофотометрически на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ на длине волны 269 нм [1]. Определение адсорбции фенола в статических условиях проводилось при времени 5 минут, и показало, что при увеличении начальной концентрации, увеличивается и адсорбционная емкость сорбента, а предел сорбции был достигнут при концентрациях 400 - 500 мг/л, что видно на рис. 1. Однако, стоит отметить что величина сорбционной емкости невелика, и составляет всего лишь 2 - 2,5 мг/г сорбента. |
| --- | --- |

Таким образом, определение адсорбционной емкости сорбента Ol-Ex Hard по отношению к фенолу в статических условиях показало, что при увеличении начальной концентрации, увеличивается и адсорбционная ёмкость сорбента, однако сорбент обладает низкой сорбционной способностью и не пригоден для полной очистки сточных вод от фенола с высоким содержанием.

Список литературы

1.	Мамлеева Н. А., Лунин В. В. Изотермы адсорбции фенола на поверхности древесины //Журнал физической химии. – 2016. – Т. 90. – №. 3. – С. 436-442.