Зеленый синтез люминесцентных углеродных структур и применение

в качестве наносенсора

Степухович М.С., Абрамова А.М.

Студент, 3 курс бакалавриата

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

институт химии, Саратов, Россия

E–mail: stepuhovitch@yandex.ru

В результате увеличения антропогенных и промышленных составляющих в окружающую среду постоянно выделяются опасные для здоровья человека соединения в виде ионов тяжелых металлов и канцерогенных веществ. Разработка подходов для определения опасных веществ не стоит на месте и успешно развивается, включая спектрометрию, хроматографию и др. методы. Однако данные методы имеют ряд недостатков, зачастую необходимы дополнительные этапы анализа. Поэтому важно создать простой, селективный и чувствительный метод. Хорошей альтернативой является сенсор на основе люминесцентных углеродных наноструктур (УНС).

УНС нашли широкое применение в таких отраслях, как химический анализ, визуализация, наномедицина и др., что обусловлено уникальными оптическими свойствами, высокой стабильностью, биосовместимостью, широким спектром органического сырья и подходов для их синтеза [1-2].

Поэтому целью нашей работы явилась разработка подхода к синтезу УНС с управляемой структурой и функциональными возможностями конечного продукта для определения ионов тяжелых металлов и канцерогенных веществ. Подход основан на принципах «зеленой химии», прост, быстр, но при этом эффективен. Для создания управляемой структуры были выбраны шаблоны сферического карбоната кальция. В качестве источника углерода: с известным составом (декстран сульфата натрия (ДСН)) и неизвестным (лузга подсолнечника). Для быстрого получения УНС был выбран синтез с применением микроволнового излучения. Главными преимуществами применения микроволнового синтеза является бесконтактное нагревание с прямой передачей энергии реагентам и очень высокие скорости данного процесса [3]. Полученные на основе ДСН и лузги подсолнечника структуры были апробированы на реальных образцах воды на предмет использования в аналитических целях, а именно в качестве чувствительных сенсоров для обнаружения различных ионов металлов и катализаторов процессов деградации канцерогенных веществ [4].

Благодарность

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых МК-1759.2020.3

Литература

1. Nguyen, V., Yan, L. H., Si, J. H., Hou, X. Femtosecond laser-induced size reduction of carbon nanodots in solution: Effect of laser fluence, spot size, and irradiation time //Journal of Applied Physics. 2015, №117(8). р. 084304.

2. Yang, P., Zhao, J., Zhang, L., Li, L., Zhu, Z. Intramolecular hydrogen bonds quench photoluminescence and enhance photocatalytic activity of carbon nanodots //Chemistry-A European Journal. 2015, №21(23). р. 8561–8568.

3. Edison, T. N. J. I., Atchudan, R., Sethuraman, M. G., Shim, J. J., Lee, Y. R. Microwave assisted green synthesis of fluorescent N-doped carbon dots: cytotoxicity and bio-imaging applications //Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2016, №161. р. 154-161.

4. Zheng, M., Xie, Z., Qu, D., Li, D., Du, P., Jing, X., & Sun, Z. On−Oﬀ−On Fluorescent Carbon Dot Nanosensor for Recognition of Chromium(VI) and Ascorbic Acid Based on the Inner Filter Eﬀect //ACS Applied Materials & Interfaces. 2013, № 5(24). р. 13242-13247.