Разработка активной упаковки для пищевых продуктов

Афонина И.А.

Студент 4 курса бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический университет, органический факультет,

Иваново, Россия

E-mail: afon_ii71@mail.ru

Получена активная упаковка с включением наночастиц серебра, синтезированных «зеленым» методом с использованием фитоэкстрактов. Была проведена оценка влияния наночастиц серебра на срок хранения и качество пищевых продуктов.

Наночастицы серебра обладают уникальными физико-химическими характеристиками, высоким уровнем бактерицидной, антивирусной активности и специфическими свойствами, отличающие их от ионов серебра [1]. Это объясняется большой площадью поверхности нанообъектов, обеспечивающей максимальный контакт с окружающей средой. Малые размеры отвечают за способность нанообъекта проникать внутрь живой клетки, регулировать внутриклеточные процессы [2].

Биологический метод синтеза наночастиц, называемый также «зеленым» методом, основан на восстановлении серебра компонентами живых организмов. Фитоэкстракты получали на основе отходов агропромышленного комплекса. В качестве восстановителей использовали растительные экстракты, богатые сахарами, алкалоидами, фенольными кислотами, терпеноидами и белками. Присутствие наночастиц серебра в золях определяли методом спектроскопии с помощью спектрофотометра U-2001 по наличию выраженного максимума поглощения при длинах волн 420-450 нм. Методом динамического рассеяния света на приборе Photocor Compact-Z определяли распределение частиц по размерам и форму наночастиц в золе.

В ходе исследования был разработан способ изготовления активных пищевых упаковок с антисептическими свойствами на основе наночастиц серебра. Для получения пленки использовали поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлозу, глицерин и золи наночастиц серебра различной концентрации. Пленки отливали в чашки Петри и выдерживали при комнатной температуре до высыхания. Основными преимуществами получаемого покрытия являются пролонгированное действие и очень низкий уровень токсичности при прямом контакте с пищевыми продуктами [3].

Методом сканирующей электронной микроскопии было определено содержание наночастиц серебра в полученных упаковочных материалах. Подтверждение антимикробного действия композиции проводили визуальным наблюдением. В ходе испытания фиксировали качественное состояние, время и степень порчи продуктов, упакованных в разработанные пленки, сравнивая с образцами, упакованными в контрольный упаковочный полимерный материал.

Таким образом, применение наночастиц серебра в пищевых упаковках позволяет продлить срок хранения товара в два раза, снизив риски заражения продукта патогенной микрофлорой, плесневыми грибками.

Литература:

- Смирнова А.А., Никифорова Т.Е., Строганова Ю.И., Афонина И.А. Влияние наночастиц серебра на прорастание семян горчицы. Менделеев (Электронный журнал) - №1(5) - с. 4-7.

- Barbasz, A., Kreczmer, B., Oćwieja, M. How the surface properties affect nanocytotoxicity of silver? Study of the three types of nanosilver on two wheat varieties. Acta Physiol. Plant., 2018, p. 31– 40.

- Розалёнок, Т.А., Сидорин Ю.Ю. Исследование и разработка антимикробной композиции для пищевых упаковок // Техника и технология пищевых производств. — 2014. — № 2. — С. 130-134.