- СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНАТА ЦИНКА НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА «ВОДА–ВОЗДУХ»

Частова В.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет, www.isuct.ru,

v_chastova@list.ru

Научный руководитель: в.н.с., д.ф.-м.н. Майорова Л.А. (ИГХТУ)

Благодаря уникальности своей структуры и свойств, порфирины применяются в самых различных областях – фотодинамическая терапия, ограничители оптического излучения, чувствительные элементы газовых сенсоров и др. Успешное использование соединений данного класса напрямую связано с уровнем развития технологии формирования на их основе функциональных материалов. Пленки Ленгмюра-Блоджетт используются практически во всех типах химических сенсоров, в качестве мембран для электрохимических датчиков и оптических наноматериалов.

Настоящая работа направлена на исследование образования наноагрегатов в слоях Ленгмюра, образованных разбавленным раствором тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP); определение параметров плавающего слоя ZnTPP при варьировании начальной степени покрытия поверхности (cface); формирование стабильных М-монослоев с различной структурой двумерных наноагрегатов.

Задачи данной работы – исследование поведения тетрафенилпорфирината цинка на границе раздела фаз «вода=воздух»; формирование мономолекулярных слоев и исследование их структуры и свойств в широком диапазоне исходных степеней покрытия поверхности (сface). Плавающие слои формировали на установке «NT-MDT» (Зеленоград, Россия) из раствора тетрафенилпорфирината цинка в хлороформе с концентрациями С=4.4*10-5 моль/л и С=3.2*10-5 моль/л при скорости сжатия слоя v=2.3 см2/мин и различных сface (9.3%; 15%; 24%, 25%, 43.1%). Структура слоев анализировалась с помощью количественного метода анализа изотерм сжатия1. Значения величин площадей проекций молекул тетрафенилпорфирината цинка с различным расположением относительно поверхности субфазы (1-Aproj1=1 нм2; 2-Aproj2=0,96 нм2) и их плотнейших упаковок (Apac1=2,1 нм2; Apac2=1,93 нм2) были рассчитаны с использованием программ Adobe Photoshop и HyperChem 7.01 (метод расчета PM3).

При использовании метода количественного анализа изотерм сжатия были определены основные характеристики плавающих М-монослоев тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP), сформированных из растворов малой концентрации ZnTPP. Показано, что при различных начальных спенях покрытия поверхности можно создавать плавающие М-монослои с различной структурой поверхности сface, % от начальной степени покрытия поверхности.

- L.A. Valkova, S.V. Zyablov, V.V. Erokhin and O.I. Koifman J. of Porphyrins and Phthalocyanines 2010. Vol. 14, pp. 513–522.