Влияние фуллерена на модифицирование активного угля окислительно-восстановительной добавкой

Пинегина С.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: pinegina.sofiya@gmail.com

Применение адсорбционных методов очистки газовых сред от смеси токсичных веществ является наиболее предпочтительным в виду их высокой эффективности по сравнению с другими методами. В связи с этим возникает необходимость получения универсального химического поглотителя. Модифицирование активных углей способно изменять в широком интервале их поглотительную способность по парам и газообразным веществам, а также увеличить их кинетические и динамические характеристики. Адсорбенты, модифицированные фуллереном, характеризуются значительной адсорбцией к гидрофобным веществам, обладают улучшенными механическими и физико-химическими свойствами.

В работе модифицировали активный уголь газового типа марки АГ-5 микродобавками фуллерена (40 мкг/г) и водным раствором перманганата калия в соотношении 1%, 2%, 5% (м.д.) по массе сухого KMnO4 к массе готового угля-поглотителя. Порядок нанесения модификаторов варьировали.

Пропитку активного угля фуллереном осуществляли путем совмещения навески исходного образца массой 100 г с раствором фуллерена, полученным путем ультразвуковой обработки навески фуллерена массой 4·10-3 г с дистиллированной водой, с последующей сушкой полученного сорбента при температуре (120-150)ºC в течение 1 ч для удаления излишков влаги.

Импрегнирование исходного образца раствором перманганата калия проводили путем совмещения навески активного угля с раствором перманганата калия с последующей сушкой при температуре 180 ºC в течение 3 ч. Объем пропиточного раствора равен объему впитывания данной навески активного угля, расчет которого производили из суммарного объема пор, приходящихся на единицу веса, определяемого методом влагоемкости. Суммарный объем пор АГ-5 составил 1 см3/г.

Нанесение модификаторов проводили по следующим схемам: активный уголь-фуллерен-перманганат калия, активный уголь-перманганат калия-фуллерен. Порядок модифицирования играет важную роль при получении поглотителя в виду того, что модифицирование активного угля фуллереном изменяет свойства его поверхности, это может тем или иным образом отразиться на дальнейшем модифицировании [1].

Исследование свойств полученных углей-поглотителей проводили в статическом режиме при различных температурах в цикле сорбции-десорбции по сорбатам различной природы, характеризующиеся разной сорбируемостью по отношению к углеродной поверхности. Совместное использование модификаторов способствует повышению сорбционной емкости активного угля по бензолу, метилэтилкетону, бутанолу-1, гексану по сравнению с активным улем, пропитанным только перманганатом калия, на 15-20 % при температуре 20°C и 5 °С.

Показано, что на сорбционные свойства модифицированных активных углей, оказывает значительное влияние порядок нанесения модификаторов по причине изменения электронного строения материала адсорбента после введения фуллереновой добавки.

Литература

- Самонин В.В., Никонова В.Ю., Ким А.Н., Грун Н.А. Модифицирование активных углей фуллеренами и их исследование в процессах кондиционирования водопроводной воды в режиме сорбция-регенерация // Известия СПбГТИ(ТУ), 2016. No. 8. С. 1542-1546.