Электрохимический синтез нанозимов «искусственная пероксидаза» на основе

берлинской лазури

Ветошев К.Р., Комкова М.А., Карякин А.А.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kr.vetoshev@mail.ru

Строгие требования к хранению и использованию ферментных каталитических меток (главным образом, фермента пероксидазы) делают перспективным создание их искусственных аналогов, в том числе неорганических наночастиц - нанозимов. Единственными пригодными аналогами пероксидазы в биоанализе являются каталитически синтезированные наночастицы берлинской лазури (НЧ БЛ), активность которых на 2 порядка превосходит аналогичную для фермента [1]. Несмотря на то, что традиционно для синтеза высокоэффективного (электро)катализатора на основе БЛ применяют электрохимические подходы, подобные методы не использовались для синтеза НЧ.

Разработан метод электрохимического синтеза НЧ БЛ в проточной системе типа wall-jet с интегрированным электродом на основе графитового войлока. Синтез проводили в потенциостатическом режиме при pH 1.1 из эквимолярной смеси FeCl3 и K3[Fe(CN)6]. В такой системе НЧ электрохимически осаждались на поверхности электрода и выводились из приэлектродного пространства потоком реакционной смеси.

В работе исследована зависимость диаметра НЧ от восстановительного потенциала, концентраций исходных солей и скорости потока реакционной смеси. Для определения размера НЧ применяли методы растровой электронной микроскопии и динамического рассеяния света. Показано, что скорость потока реакционной смеси (от 0.17 до 2.33 мл/мин) незначительно влияет на размер наночастиц, а при понижении потенциала (от 0.7 до 0.3 В) или увеличении концентрации исходных солей (от 25 до 150 мМ) диаметр НЧ уменьшается от 200 до 60 нм.

Исследована каталитическая активность НЧ в реакции восстановления пероксида водорода в присутствии тетраметилбензидина, наиболее используемого субстрата пероксидазы. Показано, что в билогарифмических координатах kкат по ТМБ линейно зависит от диаметра наночастиц. Тангенс угла наклона ≈ 3.1, что свидетельствует о протекании каталитической реакции восстановления пероксида водорода во всем объеме НЧ, а не только на поверхности. Показано, что kкат для синтезированных электрохимически наночастиц берлинской лазури достигает значений вплоть до 3 порядков величины больше, чем для фермента пероксидазы. Так, для частиц с диаметром 250 нм kкат=6·104 с-1 (для фермента пероксидазы в аналогичных условиях kкат=220 с-1).

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант # 19-13-00131.

Литература

1. M. A. Komkova, E. E. Karyakina, and A. A. Karyakin. Catalytically synthesized prussian blue nanoparticles defeating natural enzyme peroxidase. Journal of the American Chemical Society, 140:11302–11307, 2018.