Двухфазное гидроформилирование с использованием катализатора на основе комплекса родия с водорастворимым азотсодержащим лигандом

Исупова Ю.О., Ненашева М.В.

Студентка 6 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: gwcs.julia2@gmail.com

Гидроформилирование является важным промышленным процессом для производства альдегидов, из которых в дальнейшем синтезируют кислоты и спирты. В качестве катализаторов в этой реакции используются дорогостоящие родиевые соединения, которые трудноотделимы от продуктов реакции. Эту проблему решает применение двухфазной системы с использованием водорастворимого лиганда. В этом случае после проведения реакции каталитический комплекс остается в водной фазе, а продукты реакции остаются в органической фазе:

Водная фаза

Органическая

фаза

С

Кат

С

Кат

П

Органическая

фаза

Водная фаза

П

Кат

С-субстрат, П – продукт, Кат - катализатор

В последние годы ведется поиск водорастворимых азотсодержащих каталитических систем, которые характерируются высокой способностью по координации родия и стабилизации родиевых наночастиц, относительной простотой синтеза лиганда и его экологичностью по сравнению с лигандами на основе производных фосфора . В данной работе в качестве водорастворимого лиганда впервые была использована дипиколиновая кислота (DPA). Была изучена активность каталитической системы Rh/DPA в реакции гидроформилирования (модельный субстрат – октен-1, каталитический прекурсор – Rh(CO)2(acac), среда – толуол/вода). Установлено, что оптимальные условия для проведения реакции: температура – 100℃, давление синтез-газа (СО/H2 = 1:1) – 5 МПа. При мольном соотношении субстрат/Rh = 830 за 3 часа проведения достигается полная конверсия субстрата с 70%-м выходом альдегидов (н/изо = 1,8). Исследование повторного использования каталитической системы показало, что водная фаза, содержащая катализатор, может быть использована в течение 5 циклов без значительной потери каталитической активности.

Литература:

1.	Siangwata, S., et al., Olefin hydroformylation and kinetic studies using mono- and trinuclear N,O-chelate rhodium(I)-aryl ether precatalysts. Applied Catalysis A: General, 2019. 585: p. 117179.

2.	Matsinha, L.C., S.F. Mapolie, and G.S. Smith, Recoverable and recyclable water-soluble sulphonated salicylaldimine Rh(I) complexes for 1-octene hydroformylation in aqueous biphasic media. Dalton Trans, 2015. 44(3): p. 1240-8.

3.	Siangwata, S., et al., Synthesis, characterisation and reactivity of water-soluble ferrocenylimine-Rh(I) complexes as aqueous-biphasic hydroformylation catalyst precursors. Journal of Organometallic Chemistry, 2015. 796: p. 26-32.