Синтез каталитических систем на основе металлорганических координационных полимеров для процессов с участием эпоксидов и углекислого газа

Лукоянов И.А1.

Аспирант, 2-го года обучения

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск, Россия

E–mail:lukoyanov@catalysis.ru

Данная работа относится к области «зеленой химии», целью которой является поиск методов снижения количества CO2 в атмосфере, одним из которых является использование углекислого газа в качестве возобновляемого одноуглеродного (C1) строительного блока в органическом синтезе. В настоящее время показана возможность получения различных органических соединений в реакции СО2 с кислород- и азотсодержащими соединениями.

Другими химическими веществами, получаемыми в результате использования СО2, являются циклические карбонаты, оксазолидиноны, полиуретаны, карбоновые кислоты и сложные эфиры, лактоны, муравьиная кислота, метанол, ациклические карбонаты, полиалкиленкарбонаты и поликарбонаты. Получение циклических карбонатов с использованием СО2 имеет важное значение поскольку этот метод позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду за счет замены фосгена и хлорсодержащих растворителей

Разработка эффективных методов синтеза циклических карбонатов применяемых в качестве растворителей электролита в литий-ионных вторичных батареях, в качестве полярных апротонных растворителей и в качестве добавок к топливу, является важной задачей современной органической химии

В работе изучена реакция пропилен оксида (ПО) с СО2 в присутствии активных цеолитно имидозолятных структур, а именно МАF-5 и МАF-6. Их структура так же как и в цеолитах образованна тетраэдрами, в которых ионы металла соединены между собой имидазолятными фрагментами.

Изучение данной реакции поможет целенаправленно синтезировать катализаторы, обеспечивающие получение циклических карбонатов.

Каталитические свойства МАF-5 и МАF-6 были исследованы в реакции ПО с СО2 при давлении СО2 8-12 атм, 5 ч и 60-80оС (схема 1). Материалы обладают высокой активностью и селективность по основному продукту.

СН3

СН3

Схема 1 – Реакция ПО с СО2

. Таблица 1. - Реакция ПО с СО2 в присутствии основных каталитических систем

|  | Кат/TBABr (г/г) | Конверсия (%) | Селективность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAF-5(Zn) | 1/1 | 71.8 | > 99 |
| MAF-6(Zn) - 1 | 1/1 | 63 | > 99 |
| MAF-6(Zn) - 2 | 1/1 | 67.2 | > 99 |
| MAF-6(Zn) - 3 | 1/1 | 80.5 | > 99 |