Физико-химические и каталитические свойства цеолитов MFI, полученных методом межцеолитных превращений.

Брутер Д.В.1,2, Павлов В.С.,2,*

1 Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1-3, Российская Федерация

2 Институт Нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 29, Российская Федерация

*pavlov@ips.ac.ru

Цеолит MFI применяется в качестве катализатора ряда важнейших процессов нефтехимического и органического синтеза, таких, как олигомеризация олефинов, алкилирование и изомеризация алифатических и ароматических соединений, конверсия метанола в углеводороды. Уникальные каталитические свойства данного цеолита обусловлены наличием системы каналов прямой и зигзагообразной формы среднего размера 5.6×5.6 Å, а также активных центров, сформированных благодаря изоморфному замещению атомов кремния на атомы алюминия. Локализация атомов алюминия по неэквивалентным кристаллографическим позициям и последовательностям вида Al-O-(Si-O)n-Al (n=1-3) существенным образом влияет на тип и свойства кислотного центра. Создание методик направленного формирования кислотных центров заданного типа в структуре цеолита MFI в настоящее время является актуальной задачей, ведущей к повышению селективности катализатора по целевым продуктам различных реакций, а также времени его стабильной работы. Целью настоящей работы является попытка создания подобной методики за счет синтеза цеолита MFI путем межцеолитных превращений из цеолитов FAU и MOR, а также исследование свойств полученного материала.

Установлено, что выход цеолита MFI составляет до 75% при кристаллизации из FAU и до 93% при кристаллизации из MOR, при этом кристаллизация из FAU возможна в отсутствии темплата. Показано, что использование межцеолитных превращений позволяет тонко регулировать долю парных центров цеолита MFI в широком диапазоне (10-85%) с сохранением низкого размера кристаллов и приемлемых для катализа отношений Si/Al. В ходе каталитических испытаний полученных материалов в конверсии метанола в углеводороды обнаружено, что их стабильность, чем у промышленных аналогов со схожим размером кристаллов и соотношением Si/Al за счет большего количества парных центров. Кроме того, образцы, полученные в ходе межцеолитных превращений, позволяют варьировать долю низших олефинов и ароматических соединений в продуктах реакции.

Работа проведена в рамках Государственного задания ИНХС РАН