Катализаторы эпоксидирования олефинов на основе мезопористых ароматических каркасов

Ярчак В.А., Куликов Л.А.

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yarchakvika@gmail.com

В работе на основе пористых ароматических каркасов синтезированы молибденовые (PAF-30-Mo) и вольфрамовые (PAF-30-W) катализаторы эпоксидирования олефинов. Катализаторы проявили высокую активность (конверсия до 90%, селективность по целевому продукту 98%) в эпоксидировании циклогексена с использованием в качестве окислителя трет-бутилгидропероксида. Показано, что модификация структуры носителей хелатирующими группами – 2,2’-дипиридиламином и ди-(2-пиколил)амином – увеличивает стабильность катализаторов и препятствует вымыванию металла. Так, модернизированные лигандами катализаторы сохраняли активность на протяжении 5 циклов использования, в то время как катализаторы без лигандов теряли активность после 2 цикла.

Рисунок 1. Типичная структура PAF.

Таблица 1. Условия реакции: 0,5 мл циклогексена, 0,06% (мас.) катализатора, 0,5 мл терт-бутилгидропероксида, 80 ℃, 3 часа.

|  | I цикл | II цикл | III цикл |
| --- | --- | --- | --- |
| PAF-30-Mo | Конв.а = 90% TOFб = 437 ч-1 | Конв.= 12% TOF = 22 ч-1 | 0 - |
| PAF-30-dpa-Mo | Конв.= 91 % TOF = 571 ч-1 | Конв.= 89 % TOF = 552 ч-1 | Конв.= 88 % TOF = 543 ч-1 |
| PAF-30-dpca-Mo | 90 % TOF = 368 ч-1 | Конв.= 87 % TOF = 355 ч-1 | Конв.= 83 % TOF = 351 ч-1 |

а Конверсия циклогексена за 3 часа

б TOF рассчитан за промежуток 0-10 мин