Исследование влияния добавок пиридина  и пиперидина на свойства катализаторов платиновой группы при гидрировании р-хлорнитробензола

Бурулёва С.А.

Студент, 6 курс специалитет

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: sofya-buruleva@mail.ru

Каталитическое гидрирование ароматических нитросоединений является важным технологическим процессом. Получаемые продукты находят широкое применение в анилинокрасочной, пищевой, фармацевтической  и других отраслях промышленности. При использовании гетерогенных катализаторов на основе благородных металлов процесс гидрирования протекает в «мягких» условиях [1, 2]. В целях совершенствования существующих технологий гидрирования, в частности, воздействия на селективность процесса, в данной работе исследовалось влияние добавок пиридина и пиперидина на протекание процесса восстановления р-хлорнитробензола (ПХНБ) в зависимости от природы активного компонента катализатора.

Гидрирование исходного ПХНБ проводили в стеклянном термостатируемом каталитическом реакторе. Катализаторами служили Pt, Pd и Ir, нанесённые на активированный уголь.  В ходе гидрирования каждые 1-2 минуты замеряли скорость поглощения Н2, а также отбирали пробы реакционной смеси и определяли в них содержание  компонентов методом  вольтамперометрии. Методом хромато-масс спектрометрии было показано, что в отсутствие р-хлорнитробензола гидрирования пиридина на Pt/С, Pd/С и Ir/С не происходит.

Оказалось, что воздействие указанных добавок на скорость протекания гидрирования ПХНБ на Pt/С, Pd/С и Ir/С катализаторах существенно различается. В  присутствии  Pt/С катализаторов пиридин ведёт себя  как типичный ингибитор. При этом снижаются как исходная скорость восстановления ПХНБ (в два раза), так и  скорость побочной реакции отщепления Cl-иона с образованием анилина (на порядок). Добавки пиперидина также ингибируют процесс, но их влияние выражено слабее.

В отличие от Pt/С, введение добавки пиридина в присутствии катализатора Ir/C приводит к существенному возрастанию скорости поглощения водорода. При этом ингибируется отщепление Cl-иона от образующегося в реакции р-хлоранилина. Добавка пиперидина в ещё большей степени активирует процесс восстановления ПХНБ, но почти не оказывает влияния на скорость реакции отщепления Cl-иона от р-хлоранилина,

При использовании добавок пиридина и пиперидина в системе с Pd/С зависимость более сложная. Проявлялись сначала признаки ингибирования, а затем активирования. Добавки почти не влияют на протекание побочной реакции отщепления Cl-ионов.

Таким образом, показано, что изменение скорости процесса при введении добавок пиридина и пиперидина для разных активных компонентов платиновой группы носит различный характер, несмотря на то, что эти металлы имеют близкое электронное строение внешних оболочек и параметры кристаллической решётки.

Работа выполнена по теме Государственного задания (шифр темы: 0089-2019-0018, № гос. регистрации: АААА-А19-119022690098-3) с использованием оборудования ЦКП «Новые нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы» (№ 77601).

Литература

- Лефедова О.В. Селективная жидкофазная каталитическая гидрогенизация замещенных нитро- и азобензолов. Автореф. дис. … канд. хим. наук. Иваново, 2002.

- Дорохов В.Г., Савченко В.И. Кинетические закономерности жидкофазного каталитического гидрирования хлорсодержащих ароматических нитросоединений в присутствии пиридина  // Кинетика и катализ. 2014. Т. 55. No. 4. С. 467-477.