Окисление сероорганических соединений в присутствии полифункциональных ионных жидкостей с Бренстедовскими кислотными центрами

Кедало А.А., Есева Е.А., Акопян А.В.

студент, аспирант, с.н.с. к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

E-mail: nastya.kedalo@mail.ru

В настоящее время большую актуальность приобретает проблема снижения содержания общей серы в получаемом углеводородном сырье. Из-за роста количества сероорганических соединений в нефтяных фракциях ухудшается качество получаемых топлив [1,2]. Оксиды серы, образующиеся при сжигании топлива, оказывают негативное влияние, как на окружающую среду, так и на здоровье человека. В связи с этим во многих странах были введены жесткие экологические требования, ограничивающие содержание серы в топливах до 10 ppm. Основной технологией удаления серы из нефтяного сырья является гидроочистка – дорогой и энергетически затратный метод, требующий высокого давления, температуры и модернизации промышленных катализаторов, зачастую недоступных для небольших НПЗ [3]. В связи с этим интерес исследователей все больше привлекает окислительная десульфуризация, основанная на окислении серосодержащих соединений и последующем их удалении из нефтепродуктов экстракционными или адсорбционными методами. Основными преимуществами окислительного обессеривания являются низкая температура и давление, а также отсутствие водородсодержащего газа [4]. Одним из широко известных и дешевых окислителей является пероксид водорода, поскольку в качестве побочного продукта образуется только вода.

В данной работе были синтезированы ионные жидкости на основе пиридина и никотиновой кислоты, содержащие в своем составе Бренстедовскую кислотность в катионе и гетерополикислоту в анионе. Преимуществом такого подхода является возможность получения многофункционального катализатора, который в присутствии пероксида водорода формирует надкислоту и пероксокомплекс, а также проявляет функции межфазного переносчика. Полученные катализаторы обладают высокой каталитической активностью по отношению к сернистым соединениям различной природы. Достигнута 100%-ые конверсии на модельных смесях. Синтезированные катализаторы испытаны в окислительном обессеривании реального топлива.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00116).

- Акопян А.В., Федоров Р.А., Андреев Б.В., Тараканова А.В., Анисимов А.В., Караханов Э.А. Окислительное обессеривание углеводородного сырья (обзор) // Журнал прикладной химии. 2018. Т.91. №4. С. 457-471.

- Zhao, H.; Baker, G.A. Oxidative desulfurization of fuels using ionic liquids: A review. Front. Chem. Sci. Eng. 2015, 9, 262–279.

- Bhutto, A.W.; Abro, R.; Gao, S.R.; Abbas, T.; Chen, X.C.; Yu, G.R. Oxidative desulfurization of fuel oils using ionic liquids: A review. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2016, 62, 84–97.

- Subhan, S.; Rahman, A.U.; Yaseen, M.; Rashid, H.U.; Ishaq, M.; Sahibzada, M.; Tong, Z.F. Ultra-fast and highly efficient catalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene at ambient temperature over low Mn loaded Co-Mo/Al2O3 and Ni-Mo/Al2O3 catalysts using NaClO as oxidant. Fuel 2019, 237, 793–805.