Низкотемпературная конверсия протия на наночастицах металлов I Б группы
 и их бинарных соединений

Панюкова Н.С., Нестерова Н.И., Боева О.А.

Студент, 5 курс специалитета

Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева

Москва, Россия

E–mail: olga_boeva@mail.ru

Металлы в наноструктурированном состоянии проявляют новые, по отношению к массивным металлам, физико-химические свойства [1]. Это явление используется во многих отраслях науки и техники, в том числе и в катализе. В данной работе для оценки и сравнения каталитических свойств исследуемых объектов использованы реакции гомомолекулярного изотопного обмена водорода и орто-пара конверсия протия [2,3].

Объектами исследования являются наночастицы (НЧ) меди, золота и бинарных наносистем золото-медь (50:50, 25:75), нанесённые на носитель γ-Al2O3. Исследуемые наночастицы и их биметаллические соединения получены методом пропитки носителя растворами солей металлов с последующим разложением и восстановлением в токе водорода. Каталитическая активность НЧ изучена в реакции орто-пара конверсии протия при температуре кипения жидкого азота (77 К). Основные результаты, касающиеся определения размеров НЧ методом ПЭМ, определения активной поверхности по низкотемпературной адсорбции водорода и исследования каталитической активности наночастиц моно- и биметаллических систем приведены в таблице.

Таблица. Сводная таблица результатов исследования каталитических свойств меди, золота и бинарных частиц медь-золото в реакции орто-пара конверсии протия при 77 К

| Образец | D, нм | Sакт, см2/г | K77yд, молекул·с-1·см-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Au | 7-11 | 900 | (3,2±0,1) ·1014 |
| Cu | 4-11 | 467 | (3,0±0,5) ∙1014 |
| Au-Cu (50:50) | 6-13 | 660 | (1,5±0,3)∙1015 |
| Au-Cu (25:75) | - | 540 | (1,8±0,7)∙1015 |

Из представленных результатов исследований можно сделать следующие выводы:

- Наночастицы меди и золота становятся каталитически активными в отличие от массивных металлов.

- НЧ Au, Cu и Au-Cu обладают высокой удельной каталитической активностью в реакции низкотемпературной орто-пара конверсии протия.

- Выявлен синергетический эффект усиления каталитической активности для смеси НЧ Au-Cu на γ-Al2O3. Бинарные наночастицы Au-Cu состава 50:50 и 25:75 по каталитической активности превосходят монометаллические наночастицы Cu и Au в несколько раз.

Литература

1. Сергеев Г. Б. Нанохимия // Москва. 2007. 333 с.

2. Boeva O.A., Odintsov A.A., Zhavoronkova K.N. Activation of gold due to the size effect for the isotopic reactions in molecular hydrogen // Journal of Physics: Conf. Series. - 2018. -V. 1099. - № 012027. - Р. 1 – 8.

3. Boeva O.A., Odintsov A.A., Solovov R.D., Abkhalimov E.V., Zhavoronkova K.N., Ershov B.G. Low-temperature ortho-para hydrogen conversion catalyzed by gold nanoparticles: Particle size does not affect the rate // International Journal of Hydrogen Energy. - 2017. - Vol. 42. - pp. 22897 – 22902.