Дисперсные катализаторы на основе сульфидов переходных металлов: влияние типа прекурсора на гидрирующую активность систем в условиях реакции водяного газа

Байгильдин И.Г.,1 Вутолкина А.В.1

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: i.baygildin@bk.ru

Ввиду постоянного роста энергопотребления повышается спрос на природные энергоносители, что обусловливает необходимость вовлечения в переработку тяжелых нефтяных остатков. В связи с этим вопрос совершенствования технологий получения товарных топлив, отвечающих жестким экологическим стандартам по содержанию ароматических и сернистых соединений, стоит особенно остро. При этом большое внимание уделяется разработке каталитических систем, которые позволят существенно улучшить эффективность гидропроцессов [1].

Традиционно для переработки тяжелого нефтяного сырья используют процессы облагораживания под давлением водорода с использованием в качестве катализатора соединений переходных металлов, закрепленных на оксиде алюминия или цеолитах. Однако, в случае некондиционного углеродсодержащего сырья они быстро дезактивируются вследствие закупорки пор катализатора. Ситуация также осложняется наличием воды в сырье, отделение которой является одной из самых энерго- и ресурсозатратных стадий. Решением проблем может стать применение наноразмерных сульфидных катализаторов без носителя, распределенных в углеводородной среде, что позволит исключить влияние массопереноса, стерических и диффузионных ограничений [2]. Особенностью таких катализаторов является возможность их синтеза непосредственно в реакционной среде in situ. Ввиду того, что сульфиды переходных металлов также выступают катализаторами реакции водяного газа, их применение позволит исключить стадию отделения воды путем ее активации при взаимодействии с монооксидом углерода, что обеспечит образование водорода in situ с его последующим вовлечением в реакции гидрирования [3-4].

В рамках данного исследования было изучено гидропревращение ароматических и сероорганических соединений в условиях реакции водяного газа с использованием Ni-Mo-S катализаторов без носителя. Формирование активной фазы таких систем происходило in situ в реакционной среде, содержащей субстрат, в ходе разложения-сульфидирования маслорастворимых и водорастворимых прекурсоров в присутствии серы. Установлены закономерности формирования активной фазы дисперсных катализаторов в зависимости от типа прекурсора и состава реакционной среды и показано, что температура значима лишь с точки зрения активности каталитических систем и наличия термодинамических и кинетических ограничений. Полученные системы показали высокую активность в гидропревращении ароматических углеводородов и сероорганических соединений как в системе CO/H2O, так и в атмосфере ex situ водорода в диапазоне температур 380-420°С и давлении 50 атм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-00259).

Литература

[1] Babich I.V., Moulijn J.A. // Fuel. 2003. V. 82. P. 607.

[2] Nguyen M. T., Nguyen N. T., Cho J., Park C., Park S., Jung J., Lee C. W. // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2016. Vol. 43. P. 1.

[3] Vutolkina A.V., Baygildin I. G., Glotov A. P., Cherednichenko K.A., Maximov A. L., Karakhanov E. A. // Applied Catalysis B: Environmental. 2021. V 282.

[4] Vutolkina A., Glotov A., Baygildin I., Akopyan A., Talanova M., Terenina M., Maximov A., Karakhanov E. // Pure and applied chemistry. 2020. V. 92. № 6. P.949.