Регулирование селективности перовскито- подобных железо- марганцевых

катализаторов синтеза легких олефинов из СО, СО2 и Н2

Ковалева А.П.

Студент, бакалавр, 1 курс магистратуры

Российский Университет Дружбы Народов,

Институт Биохимической Технологии и Нанотехнологии, Москва, Россия

E- mail: ms.stesa@mail.ru

Наиболее распространенным источником углекислого газа в атмосфере Земли является углерод (CO2, около 300 миллиардов тонн) [1,2]. Двуокись углерода представляет собой первичное углеродное сырье для производства биомассы и, следовательно, жизни на Земле. Для предотвращения глобальных проблем, которые возникают от увеличения уровней диоксида углерода в атмосфере планеты, находится решение - повторное использование СО2 реакцией гидрирования [3,4]. Анализ существующих литературных источников отражает информацию о каталитическом превращении синтез-газа совместно с углекислым газом в углеводороды и современных каталитических системах [5]. В нашей работе выполнено актуальное исследование каталитических свойств систем со структурой перовскита GdFeO3 и GdMnO3 в реакции совместного гидрирования моно- и диоксида углерода.

В ходе исследования были изучены каталитические активности GdMnO3, GdFeO3 в совместном гидрировании оксидов углерода. Также была установлена корреляция между составом оксида и его каталитическими свойствами. Выявлено, что замена железа на марганец в В-позиции приводит к снижению конверсий монооксида углерода и скоростей образования продуктов, но увеличивает селективность по олефинам. Показано, что введение диоксида углерода в реакционную смесь в количестве, не превышающем стехиометрического с монооксидом углерода, вызывает рост селективности по олефинам при использовании в качестве катализатора GdFeO3. Для GdMnO3 присутствие диоксида углерода в реакционной смеси подавляет образование непредельных углеводородов. Различия в каталитических характеристиках GdFeO3 и GdMnO3 связываются с различными формами хемосорбированного водорода и его подвижностью по поверхности катализатора. В процессе обработки полученных результатов было предположено, что активный углерод, возникающий в результате диссоциативной адсорбции СО гидрируется атомарным водородом до метана, а поверхностный углерод, образующийся при диссоциации СО2 – до олефинов.

Литература

1. Сторч Г., Голамбик Н., Андерсон Р. Синтез углеводородов из окиси углерода                       и водорода. М.: Издатинлит. 1954. С. 256-320.

2. Keith Hall W., R. J. Kokes, P. H. Emmett. Mechanism Studies of the Fischer-Tropsch Synthesis. The Addition of Radioactive Methanol, Carbon Dioxide and Gaseous Formaldehyde.//Journal of the American Chemical Society. 1957. №12. С. 283-298.

3. Pyoung Ho Choi, Ki-Won Jun, Soo-Jae Lee, Myuong-Jae Choi and Kyu-Wan Lee. Hydrogenation of carbon dioxide over alumina supported Fe-K catalysts.//Catalysis Letters.  1996. № 40. С. 115-118.

4. Sheshko T. F., Serov Yu. M. Combined hydrogenation of carbon oxides on catalysts bearing iron and nickel nanoparticle //Russian Journal of physical chemistry. 2011. № 1. С. 51–54.

5 Tihay F., Roger A.C., Kiennemann A., Pourroy G. Fe–Co based metal/spinel to produce light olefins from syngas.//Catalysis Today. 2000. № 58. С. 23–29.