Влияние условий проведения реакции Сузуки на активность и селективность Pd-содержащего полимерного катализатора

Шкерина К.Н.

Студент, 3 курс бакалавриата

Тверской государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: kshkerina@mail.ru

Реакция кросс-сочетания Сузуки является эффективным инструментом получения продуктов тонкого органического синтеза, таких как лекарственные препараты, косметические средства, жидкие кристаллы. Традиционные катализаторы реакций кросс-сочетания – гомогенные комплексы палладия, однако их регенерация для дальнейшего использования невозможна. В качестве замены рассматривают безлигандные каталитические системы. В катализаторах данного типа палладий существует в нескольких взаимо превращающихся формах, одна из которых, по меньшей мере, проявляет каталитическую активность. В связи с этим для описания таких катализаторов был предложен термин каталитические системы «коктейльного» типа [1]. В рамках данной работы исследовано поведение безлигандного палладиевого катализатора на основе сверхсшитого полистирола марки MN100, производимого компанией Purolite® (Великобритания), синтезированного с применением ацетата палладия (Pd(CH3COO)2) в качестве прекурсора с содержанием палладия 1%(масс.).

Каталитический образец Pd/MN100-R был предварительно восстановлен в токе водорода при 3000С. Восстановленный катализатор, содержащий наночастицы диаметром 4 нм в качестве источника активных форм, был протестирован на примере модельной реакции кросс-сочетания 4-броманизола (4-БрАн) и фенилбороновой кислоты (ФБК) в присутствии основания NaOH в реакторе с перемешиванием магнитной мешалкой. Реакция проводилась в смеси этанол/вода (4:1) при варьировании скорости перемешивания, концентрации палладия, количества NaOH и ФБК, а также температуры процесса.

Было выявлено, что изменение скорости перемешивания в диапазоне от 500 до 1300 об./мин практически не оказывает влияния на скорость превращения 4-БрАн. При исследовании влияния концентрации Pd на скорость реакции кросс-сочетания было обнаружено, что скорость реакции прямо пропорциональна количеству палладия. Были проведены исследования по варьированию ФБК и NaOH. Обнаружилось, что увеличение количества ФБК с 1.5 ммоль до 2.5 ммоль при 1.20-1.25-кратном избытке NaOH по отношению к ФБК приводит к постепенному возрастанию скорости кросс-сочетания с достижением 100% конверсии 4-БрАн за время реакции 40 мин. Дальнейшее повышение содержания ФБК до 3 ммоль не оказывает существенного влияния на скорость конверсии 4-БрАн. Исследование влияния температуры показало, что при повышении температуры реакции от 40оС до 70оС скорость превращения 4-БрАн возрастает пропорционально. Таким образом, были определены оптимальные условия для проведения реакции кросс-сочетания Сузуки: скорость перемешивания – 900 об./мин, количество ФБК 2,5 ммоль, количество NaOH 3,0 ммоль, температура – 600С. В выбранных условиях достигается 100% конверсия 4-БрАн за 40 мин реакции в отсутствии необходимости использования инертной атмосферы и агентов фазового переноса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-08-00429).

Литература

1. Eremin, D.B. Understanding active species in catalytic transformations: From molecular catalysis to nanoparticles, leaching, “Coctails” of catalysts and dynamic systems / D.B. Eremin, V.P. Ananikov // Coord. Chem. Rev. 2017.  V. 346.  P. 2–19.

Настоящий файл является шаблоном оформления тезисов, поданных на секцию «Химия». Тезисы должны быть оформлены следующим образом. Формат файла – doc. Объем – 1 страница. Размер страницы – А4. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. Шрифт – Times New Roman, 12, одинарный интервал для всего текста. Начало нового абзаца – отступ 0.7 см. Первая строка – название доклада, полужирный шрифт, выравнивание по центру. Название необходимо писать в обычном формате, а не все в верхнем регистре. Следующая строка курсивом, полужирный шрифт, выравнивание по центру – Фамилия и Инициалы автора (соавторов). Первым автором является докладчик. Следующая строка курсивом, выравнивание по центру – статус докладчика (если студент или аспирант – указать номер курса/год обучения, если сотрудник – указать должность). Следующая строка курсивом, выравнивание по центру – учреждение, город, страна. Следующая строка курсивом, выравнивание по центру – e-mail докладчика. Со следующей строки без пустых строк, выравнивание по ширине – текст тезисов.

Структурные формулы вставляются в текст исключительно в форматах tiff или jpeg.

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение (цветные изображения допускаются). Шапки таблиц — не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.

Список литературы оформляется в порядке упоминания работы в тексте тезисов. На все источники списка литературы в тексте тезисов необходима ссылка, оформленная в виде номера в квадратных скобках [1-6].

Рекомендуется вести работу по составлению собственных тезисов сразу в файле шаблона, либо вставлять собственный текст по одному абзацу в этот шаблон, сохраняя форматирование. Ненужные строки шаблона при этом удаляются.

Литература

1. Алешковский И.А. Внутренняя миграция населения в современной России. М.: ТЕИС. 2007.

2. Иванов И.А., Иванов В.А. Детерминанты внутренней миграция населения в современной России // Вестник Московского университета. 2006, Серия 6, Экономика, №2.

3. Иванов И.А. Детерминанты внутренней миграция населения: анализ отечественных и зарубежных исследований / Под ред. проф. В.А. Ионцева. М.: Макс Пресс. 2006.

4. Cadwallader, M.T. Migration and Residential Mobility: Macro and Micro Approaches. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. 1992.

5 Pandit, K. Cohort and Period Effects in U.S. Migration: How Demographic and Economics Cycle Influence the Migration Schedule // Annals of the Association of American Geographers. 1997, №87(3). p. 439–450.

6. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России).