Полимеризация этилена с использованием серосодержащего OSO-комплекса титана (+4)

Евсеева М.Д.,1 Шатохин С.С,2 Зубкевич С.В.,3 Курмаев Д.А.3

Студентка, 2 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ, Пятигорск, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: euseeva.masha2013@yandex.ru

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является перспективным конструкционным материалом, имеющим высокую прочность, низкую адгезию и высокую устойчивость как к агрессивным средам, так и к воздействию различных физических факторов [1]. Комплексы титана (+4) с OO-диольными лигандами, позволяют получать СВМПЭ, пригодный к твердофазной переработке [2-3]. Введение атома серы в структуру диольного лиганда, по данным DFT-расчетов [4-6], позволяет снизить энергетический барьер при формировании каталитически активной частицы.

В рамках данной работы был синтезирован OSO-тридентатный серосодержащий лиганд 2 и при его участии был получен изопропоксидный комплекс титана (+4) 3 (схема 1). Состав и структура комплекса подтверждены данными элементного анализа, ИК-, 1Н- и 13С- спектроскопии.

Схема 1. Синтез изопропоксидного комплекса титана (+4) с OSO-лигандом.

Исследование каталитической активности комплекса 3 проводили в присутствии бинарного активатора {3Et2AlCl+Bu2Mg} в интервале температур 20-60 оС. Наибольшая каталитическая активность наблюдалась при 30 оС – 1629 кг ПЭ·моль Ti-1·ч-1·бар-1, а в пересчете на концентрацию этилена при 60 оС – 7976 кг ПЭ·моль Ti-1·ч-1·[C2H4]-1. Среди полученных образцов пригодным к безрастворной переработке оказался только полиэтилен (ПЭ), полученный при 30 оС. Прочность полученной пленки составила 2,32 ГПа при кратности вытяжки – 24. Модуль упругости при этом составил – 125 ГПа, а удлинение при разрыве – 2,38%.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-03-00312.

Литература

- Peacock A.J., Handbook of Polyethylene: Structures, Properties and Applications, Marcel Dekker, New York, NY, USA, 2000, ISBN 0471166286.

- Tuskaev V. A. et al. // J. Organomet. Chem. – 2018. – V.877. – P. 85-91.

- Gagieva S.Ch. et al. // J. Organomet. Chem. – 2017. – V.828. – P. 89-95.

- Porri L. et al. // J. Organomet. Chem. – 1996. – V.514. – P 213-217.

- Froese R.D.J. et al. // J. Am. Chem. Soc. – 1997. – V.119. – P. 7190-7196.

- Froese R.D.J. et al. // Organometallics. – 1999. – V.18. – P. 373-379.