Fe-пилларные алюмосиликаты в процессах каталитического акватермолиза углеводородного сырья

Казаков О.А., Токарев Д.Ф., Горелышева В.Е.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: kazakob19@mail.ru

В результате уменьшения запасов нефтей легкой и средней вязкости и ухудшением их качества важным сырьевым источником для удовлетворения растущих потребностей в топливной промышленности и продуктах нефтехимической переработки становятся тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы [1]. Акватермолиз - это процесс каталитического облагораживания нефти in-situ, в котором перегретую воду закачивают в пласт-коллектор для снижения вязкости сырой нефти [2].

В данных процессах используются различные типы катализаторов, таких как растворимые в воде и углеводородах гетерогенные катализаторы и минералы [3]. Пилларные слоистые силикаты являются перспективными катализаторами с высокой каталитической активностью и приемлемыми текстурными характеристиками [4].

Каталитические эксперименты проводились на высоковязком углеводородном сырье Ашальчинского месторождения Республики Татарстан и двух образцах Fe-пилларных слоистых силикатов в качестве катализаторов, полученных разными способами. Активация Fe-пилларных слоистых силикатов проводилась при 500 ºС в токе водорода. Текстурные характеристики активированных катализаторов: удельная площадь поверхности 144 м2/г и 132 м2/г, объем мезопор 0,18 см3/г и 0,26 см3/г, средний диаметр пор 5,1 нм и 8,0 нм для образцов на основе гидроксо- и ацетокомплексных катионов железа соответственно.

Каталитические эксперименты проводились в условиях высоких температур и давлений в реакторе периодического действия на 250 мл. Все образцы показали снижение плотности и динамической вязкости полученного продукта.

По результатам прямой перегонки фракций в диапазоне температур 0-300 ºС  использование катализаторов приводит к появлению легких фракций 0-100 ºС и увеличению содержания высококипящих фракций по сравнению с контрольными образцами. Проведенные исследования показывают перспективность использования Fe-пилларных силикатов для процессов каталитического термолиза и акватермолиза высоковязкого углеводородного сырья  Ашальчинского месторождения.

Авторы выражают благодарность за научное консультирование и помощь в проведении работ доц. к.г.-м.н. Шиинкареву А.А и проф. д.т.н. Каралину Э.А.

Литература

1. Антониади, Д.Г. Состояние добычи нефти методами повышения нефтеизвлечения в общем объеме мировой добычи / Д.Г. Антониади, А.А. Валуйский, А.Р. Гарушев // Нефтяное хозяйство. 1999, № 1. P. 16-23.

2. Speight, J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum, 4th ed. / J.G. Speight. – Boca Raton, FL: CRC Press, 2007, P. 942.

3. Hyne, J.B. The Second International Conference on heavy crude and tar sands / J.B. Hyne, J.W. Greidanus, J.D. Tyrer, D. Verona, C. Rizek, P.D. Clark, R.A. Clarke, J. Koo //Caracas, Venezuela. 1982, P. 25.

4. Ding, Z. Porous clays and pillared clays-based catalysts. Part 2: a review of the catalytic and molecular sieve applications / Z. Ding, J.T. Kloprogge, R.L. Frost //Journal of Porous Materials. 2001. Т. 8. № 4. P. 273-293.