Перспективные церийсодержащие катализаторы для окисления монооксида углерода

Шелепин И.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: ivan.shelepin@yandex.ru

В настоящее время большой интерес вызывают материалы на основе диоксида церия, благодаря высоким показателям кислородной емкости (OSC), которые повышают каталитическую активность и электропроводящие свойства. Для регулирования данных свойств диоксида церия, его допируют оксидами других металлов. Когда допанты со схожими или меньшими радиусами включаются в решетку диоксида церия, количество кислородных вакансий увеличивается, тем самым увеличивая каталитическую активность. Твердые растворы на основе CeO2 являются наиболее перспективными катализаторами [1-3].

Ранее было показано, что оптимальное соотношение меди и марганца было Cu/Mn=4, при этом их общее количество не должно превышать 10–15 мол.%, иначе образуются дополнительные фазы, а не единый твердый раствор [4,5]. Получена серия катализаторов Cu0.08Mn0.02Sm(Nd)xCe0.9-xO2 методом соосаждения с последующим прокаливание при температуре 500°С. Проведена характеризация синтезированных катализаторов следующими методами: РФА, ПЭМ, низкотемпературная адсорбция азота и т.д. Показано, что все полученные порошки твердых растворов имеют кубическую флюоритную структуру диоксида церия. При этом с увеличением содержания самария (x>0.15) образуется дополнительная фаза оксида меди (по-видимому, самарий вытесняет медь из кристаллической решетки CeO2), но данный эффект не проявлялся в системах с неодимом, который имеет более крупный катионный радиус.

Была проведена каталитическая активность синтезированных образцов в модельной реакции окисления монооксида углерода. Образец состава Cu0.08Mn0.02Nd0.05Ce0.85O2 имеет наименьшую температуру полного окисления СО. Видно, что система, содержащая неодим, более активна, чем система, допированная самарием, поэтому для образцов Cu0.08Mn0.02Sm0.05Ce0.85O2 (Т100% = 180℃) и Cu0.08Mn0.02Nd0.05Ce0.85O2 (Т100% = 130℃) температура отличается на 50℃.

Литература

1. Trovarelli A. Catalysis by Ceria and Related Materials. – 2-nd edition – London: Imperial College Press, 2013. – 888 p.

2. He D., Hao H., Chen D. et al. Synthesis and application of rare-earth elements (Gd, Sm, and Nd) doped ceria-based solid solutions for methyl mercaptan catalytic decomposition // Catal. Today. 2017. Vol. 281. P. 559-565.

3. Rao B.G., Sudarsanam P., Nallappareddy P.R.G. et al. Selective allylic oxidation of cyclohexene over a novel nanostructured CeO2–Sm2O3/SiO2 catalyst // Res. Chem. Intermed. 2018. Vol. 44. P. 6151-6168.

4. Zagaynov I.V., Naumkin A.V., Grigoriev Yu.V. Perspective intermediate temperature ceria based catalysts for CO oxidation // Appl. Cat. B. 2018. Vol. 236. P. 171-175.

5. Zagaynov I.V., Fedorov S.V., Goldberg M.A. Electrical properties of Cu-Mn-Zr co-doped ceria electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell application // Process. Appl. Ceram. 2019. Vol. 13. P. 244-249.