Метанирование углекислого газа на никелевых катализаторах, нанесённых на продукты переработки рисовой шелухи

Родин В.Ю., Новоторцев Р.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: viacheslav.rodin@chemistry.msu.ru

Углекислый газ играет ключевую роль в парниковом эффекте и способствует глобальному потеплению и изменению климата [1]. По данным  [2] на 2020 год содержание углекислого газа в атмосфере достигло 412 ppm и стало рекордно высоким за последние 23 миллиона лет. В связи с этим в мире крайне остро поднимается вопрос разработки технологий утилизации CO2. Одним из решений является его преобразование в синтетический натуральный газ по реакции Сабатье:

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O

В качестве катализаторов такого процесса могут выступать различные металлы, но лучшим является Ni благодаря высокой селективности по CH4 и низкой цене [1].

В то же время ежегодно в мире производится около 700 млн. тонн в год рисовой шелухи (РШ), которая в дальнейшем практически не используется. Вместе с тем, РШ содержит большое количество SiO2 и органические компоненты, что позволяет получать из неё широкий спектр оксидных и углеродных пористых материалов [3]. Целью данной работы являлся синтез и испытание никелевых катализаторов, нанесённых на продукты переработки РШ, в процессе метанирования СО2.

Катализаторы получали методом пропитки носителя водным раствором нитрата никеля (II). В качестве носителей использовали РШ, прокалённую на воздухе и в инертной атмосфере, а также чистый аморфный SiO2, выделенный из золы РШ путём щелочной обработки с последующим осаждением. После пропитки образцы отжигали при 300 оС в течение 2 часов в токе азота. Восстановление проводили при 350-500 оС в течение 2-4 часов в токе смеси N2/H2. Каталитические испытания проводили при 
Т = 200 – 375 оС в токе H2:CO2 = 4:1.

Рис. 1. Изображение ПЭМ катализатора Ni/SiO2

Показано, что максимальная конверсия CO2 до 95% достигается при температурах 325-375 оС. Установлено, что примеси щелочных и щелочноземельных металлов, содержащиеся в золе РШ, при температурах 250 – 350 оС выступали промоторами и способствовали образованию CO по реакции обратной конверсии водяного газа. Образец на углеродсодержащем носителе продемонстрировал низкие показатели активности. Методом ПЭМ установлено, что причиной этому служит малая степень взаимодействия углерода с металлом и, как следствие, низкая стабилизация частиц. Наилучшие результаты по активности и стабильности показал катализатор на осажденном чистом SiO2 (рис.1): конверсия 95% при 350 оС.

Работа выполнена в рамках госбюджетной тематики AAAA-A16-116092810057-8.

Литература

1.	Alrafei B. et al. Remarkably stable and efficient Ni and Ni-Co catalysts for CO2 methanation //Catalysis Today. – 2020. – Т. 346. – С. 23-33.

2.	Cui Y., Schubert B. A., Jahren A. H. A 23 my record of low atmospheric CO2 // Geology. – 2020. – Т. 48. – С. 888–892.

3.	Singh B. Rice husk ash //Waste and Supplementary Cementitious Materials in Concrete. – Woodhead Publishing, 2018. – С. 417-460.