Гидротермальный синтез и исследование электрохимических свойств α-TiPO4 в качестве анодного материала для металл-ионных аккумуляторов

Лучинин Н.Д.

Студент, 6 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nluchinin@gmail.com

Протяженная система пустот и каналов в структурном типе α-CrPO4, образованная октдаэдрами CrO6 и фосфатными PO4-группами, позволяет обратимо интеркалировать ионы щелочных металлов [1, 2]. Синтез нового соединения α-TiPO4 стал возможен благодаря подходу, в котором используется разложение промежуточного соединения NH4TiPO4F, имеющего родственный структурный мотив с α-CrPO4. Редокс-пара Ti+3/Ti+2 традиционно имеет низкий рабочий потенциал, что позволит использовать электроды на основе α-TiPO4 в качестве анодных материалов для литий- и натрий-ионных аккумуляторных батарей.

Новый фторидофосфат титана аммония NH4TiPO4F был синтезирован в гидротермальных условиях при 200˚С. Разложение фторидофосфата в атмофсере водороде при 600˚С приводит к получению α-TiPO4. Химический состав всех соединений, а также валентное состояние титана были определены комплексом современных методов анализа: ЛРСА, СХПЭЭ, ИК, ТГ-ДСК и ЭПР. Согласно данным рентгеновской дифракции α-TiPO4 не содержит примесных фаз. Кристаллическая структура была уточнена методом Ритвельда по рентгеновским данным (a = 10.845(1) Å, b = 13.195(1) Å, c = 6.367(1) Å, V = 911.1(1) Å3, пр. группа Imma) и подтверждена методами электронной микроскопии и дифракции.

Для проведения электрохимических измерений были изготовлены электроды на основе углеродного композита TiPO4/C. В литиевой ячейке в режиме линейной развертки потенциала (рис. 1a) и в гальваностатическом режиме (рис. 1б) , в диапазоне потенциалов 0.70-3.30 В удельная емкость на разряде составила 85% от теоретически возможной (155 мА·ч/г при токе С/5).

Рис.1. Электрохимические измерения TiPO4/C в литиевой ячейке.

Литература

1. Attfield, J. P., Sleight, A. W., & Cheetham, A. K., Structure determination of α-CrPO4 from powder synchrotron X-ray data // Nature, 1986, 322, 620–622.

2. Fedotov S. S., Samarin A. Sh., Nikitina V. A., Stevenson K. J., Abakumov A. M., Antipov E. V., α-VPO4: A Novel Many Monovalent Ion Intercalation Anode Material for Metal-Ion Batteries // ACS Applied materials & interfaces, 2019, V. 11, no. 13, P. 12431-12440.