Новый сверхпроводник Mo4Ga20Sb, синтез, кристаллическая структура,

физические свойства

Пленкин Д.С.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: danil.plenkin@chemistry.msu.ru

Галлий образует соединения с переходными металлами, обладающие металлическим типом проводимости, среди которых особое место занимает группа металлов-сверхпроводников. Такие сверхпроводящие фазы галлия и переходных металлов называют сверхпроводниками на основе эндоэдрических кластеров галлия вследствие особенностей их кристаллического строения [1]. Среди переходных металлов, с которыми галлий образует сверхпроводящие фазы, известны Re, Rh, Ir и Mo, причем соединения с молибденом обладают заметно большей температурой перехода в сверхпроводящее состояние: Tc = 9,8 К для Mo8Ga41, Tc = 8,0 К для Mo6Ga31 [1]. Повышенные значения критических температур для этих соединений могут быть связаны с сильным электронно-фононным взаимодействием [2] и, возможно, наличием двухзонной сверхпроводимости [3]. Более того, соединения на основе молибдена обладают очень близкими кристаллическими структурами, что позволяет предположить существование сверхпроводящей фазы Mo4Ga21. Однако, бинарная фазовая диаграмма Mo-Ga не содержит соединения Mo4Ga21. Как литературные данные [4], так и недавние исследования, выполненные нашей научной группой, показывают, что данную фазу можно стабилизировать, заменив часть атомов галлия на атомы других химических элементов: Mo4Ga21-xEx, где E – S, Se, Te, As. В данной работе мы проводили поиск сверхпроводника состава Mo4Ga21-xSbx по аналогии с уже обнаруженными представителями, и исследовали его сверхпроводящие свойства.

В настоящей работе методом стандартной ампульной методики синтезировано соединение состава Mo4Ga20Sb и доказано отсутствие у данного соединения заметной области гомогенности. Определенно, что соединение Mo4Ga20Sb состоит из тех же кластеров Mo@Ga10, которые характерны для бинарных соединений молибдена с галлием, а также из додекаэдров Sb@Ga12. Измерения магнитной восприимчивости, удельного сопротивления и теплоёмкости подтверждают объёмную сверхпроводимость Mo4Ga20Sb с температурой перехода TC = 6.6 K в нулевом магнитном поле.

Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 17-13-01033, ESF Mobilitas program MOBJD449.

Литература

1. Weiwei X, Huixia L, Brendan F. Phelan, Klimczuk T, Francois A Cevallos, Robert J Cava. Endohedral gallide cluster superconductors and superconductivity in ReGa5 // Proceedings of the National Academy of Sciences, V.112 (51), 2015, p. 7048-7054.

2. Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Zubtsovskiy A.O., Shevelkov A.V. Strong electron-phonon coupling in the intermetallic superconductor Mo8Ga41 // Phys. Rev. B, V.93, 2016, 064501.

3. Verchenko V.Yu., Khasanov R., Guguchia Z., Tsirlin A.A., Shevelkov A.V. Two-gap superconductivity in Mo8Ga41 and its evolution upon vanadium substitution // Phys. Rev. B, V. 96, 2017, 134504.

4. Wolcyrz M, Andruszkiewicz R, Lukaszewicz K. Structure of Mo8Ga41S // Acta Crystallogr. C, V.45, 1989, p. 991-993.