Полученная методами реакционного и FAST-спекания макропористая биокерамика

Киселёва А.К.1, Орлов Н.К.1, Евдокимов П.В.1, Путляев В.И.1.2

Студентка 3 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E–mail:anyatca@ya.ru

Создание биорезорбируемого костного имплантата является довольно сложной междисциплинарной задачей ввиду необходимости выполнения большого количества условий. Так, такие имплантаты должны обладать такими свойствами как биосовместимость, биорезорбируемость, остеоиндуктивность, остеокондуктивность и прочность. Именно поэтому разработка материалов, обладающих необходимой скоростью резорбции в организме и достаточной прочностью, является актуальной задачей современного материаловедения. Ввиду этого целью данной работы является получение резорбируемых остеокондуктивных имплантатов на основе фосфатов кальция и щелочных металлов (калия или натрия) с уровнем прочности не менее 1МПа при уровне пористости более 70%.

Применение альтернативных методов спекания, например, метода реакционного спекания, который предполагает увеличение скорости диффузии ионов за счет создания разности химических потенциалов, может способствовать увеличение прочности керамического материала. Всё это формирует необходимость в поиске и отработке твердофазных реакций получения смешанных фосфатов кальция калия или натрия.

Для определения возможности использования метода реакционного спекания для получения керамических образцов на основе CaKPO4 и CaNaPO4 был произведён дилатометрический анализ реакционных смесей, а также исследовано влияние исходных составов для реакционного спекания на микроструктуру полученных керамик. В последствие аналогичные действия были произведены на модельном составе CaK0,6Na0,4PO4, для изучения особенностей спекания тройных фосфатов.

Также одним из методов спекания, способствующих улучшению качества получаемой керамики, является  Spark Plasma Sintering (SPS) (электроискровое плазменное спекание), в котором основной принцип заключается в спекании порошковых материалов путем пропускания электрического тока большой силы через графитовую пресс-форму, в которой находится образец и одновременным приложением давления к системе. За счет быстрого выделения джоулева тепла достигается высокая скорость протекания спекания, а ток, проходящий преимущественно по границам зерен, не позволяет процессу рекристаллизации протекать слишком быстро.

Методом SPS были получены плотные керамические образцы на основе CaK0,6Na0,4PO4 с плотностью 96%. Было также изучено влияние различных параметров спекания (время, температура, давление) на конечную керамику.

| Классическое спекание | SPS | Реакционное спекание |
| --- | --- | --- |

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-38-90199.