Синтез и электронное строение Ba6Ni25S27 и Ba6Cu12Fe13S27

Полевик А.О., Верченко В.Ю.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: a.o.polevik@mail.ru

Сложные сульфидные материалы на основе Ba6Ni25S27 представляют большой интерес для исследований, поскольку демонстрируют необычные транспортные свойства. Известно, что Ba6Ni25S27 обладает металлическим типом проводимости [1], тогда как аналогичное ему по структуре соединение Ba6Cu12Fe13S27 проявляет полупроводниковые свойства [2]. Однако, этот класс соединений остаётся малоизученным, поэтому общая цель нашего исследования заключается в установлении взаимосвязи между кристаллическим и электронным строением и свойствами соединений этого семейства. На первом этапе решали задачу расчета и анализа электронной структуры и разработки метода синтеза Ba6Ni25S27 и Ba6Cu12Fe13S27.

Расчёт электронного строения Ba6Ni25S27 проводился с помощью программы FPLO (версия 14.00-47) [3] в приближении локальной плотности (обменно-корреляционный функционал PW 92 [4]). Расчёты плотности состояний с учетом парциальных вкладов атомов показали, что на уровне Ферми соединения Ba6Ni25S27 реализуется конечная плотность состояний величиной N(EF) = 42 сост./эВ на формульную единицу, что подтверждает металлический характер соединения, при этом вклад в плотность состояния вблизи уровня Ферми вносят только Ni и S. Помимо парциальных вкладов атомов в плотность состояний были рассмотрены парные взаимодействия атомов в различных локальных окружениях. Было обнаружено, что взаимодействия Ba-S – ионные, а состояния Ni-S содержат значительную ковалентную составляющую.

Также в работе были синтезированы соединения Ba6Ni25S27 и Ba6Cu12Fe13S27, индивидуальность которых была подтверждена с помощью рентгенофазового анализа. По результатам данного этапа исследования сформулированы задачи. В дальнейшем предполагается произвести замещение бария на стронций или европий, а также исследовать область гомогенности при варьировании соотношения медь:железо.

Литература

1. M. C. Gelabert, M. H. Ho, A.-S. Malik et al. // Chemistry: A European Journal. 1997, №3(10). p. 1884-1889.

2. J. Llanos, C. Mujica. // Materials Research Bulletin. 1997, №32(9). p. 1313-1321.

3. K. Koepernik, H. Eschrig. // // Physical Review B. 1999, №59(3). p. 1743-1757.

4. J. P. Perdew, Y. Wang. // Physical Review B. 1992, №45(23). p. 13244-13249.