Синтез Li2MPO4F и исследование его элекрохимических свойств

Черкащенко И.Р.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ilyache.msu@gmail.com

В настоящее время особый интерес как катодные материалы в литий-ионных аккумуляторах вызывают соединения с оксоанионными группировками (XOm)n- (X = P, B, S, Si) [1]. В сравнении с оксидными материалами они демонстрируют более высокую термическую стабильность, так примером успешного внедрения в промышленность может служить LiFePO4. Однако энергоёмкость таких материалов недостаточно высока. Введение в координационную сферу металла аниона фтора позволяет повысить потенциал пары M 2+/M 3+ и достичь высокой удельной энергоёмкости. Материалом, иллюстрирующим описанный выше эффект, является Li2CoPO4F.

Катодные материалы на основе фторидофосфатов переходных металлов обладают высоким потенциалом, что в совокупности с привлекательными значениями теоретической удельной ёмкости (выше 200 мАч/г) обеспечивает высокую энергоёмкость данного класса материалов. Препятствием на пути его коммерческой реализации является отсутствие стабильных высоковольтных электролитов. Понизить потенциал Li2CoPO4F можно путём замещения Со на Mn и Fe, обладающие более низкими потенциалами, но известные твердофазные методы синтеза не позволяют получить Li2Co1-xMxPO4F с высокой степенью замещения Co [2]. Цель данной работы – поиск новых путей сольвотермального синтеза Li2Co1-xMxPO4F (M = Fe, Mn). В настоящий момент в литературе известна лишь одна методика сольвотермального синтеза данного материала [3].

В ходе работы были использованы два подхода к синтезу фторидофосфата лития-кобальта: с использованием гидроксида и сульфата Co(II). Нами разработан метод сольвотермального синтеза, позволяющий получить практически однофазный Li2CoPO4F в одну стадию и проведена оптимизация условий его получения. По данным порошковой рентгеновской дифракции установлены параметры элементарной ячейки Li2CoPO4F (пространственная группа Pnma, структурный тип Li2NiPO4F, параметры ячейки: a = 10.4563(4) Å, b= 6.3893(2) Å, c = 10.866(3) Å, V = 727.0(3) Å3), которые согласуются с приведёнными в литературе [4]. Для полученных материалов в настоящий момент разрабатываются методы создания углеродного покрытия и проводятся  электрохимические измерения.

Литература

1. Шиппер Ф., Дорон А. Прошлое, настоящее и будущее литий-ионных аккумуляторов: краткий обзор //Электрохимия. – 2016. – Т. 52. – №. 12. – С. 1229-1258.

2. Khasanova N. R. et al. Synthesis and electrochemical performance of Li2Co1-xMxPO4F (M= Fe, Mn) cathode materials //Beilstein journal of nanotechnology. – 2013. – Т. 4. – №. 1. – С. 860-867.

3. Schoiber J. et al. Straightforward Solvothermal Synthesis toward Phase Pure Li2CoPO4F //Crystal Growth & Design. – 2016. – Т. 16. – №. 9. – С. 4999-5005.

4. Okada S. et al. Fluoride phosphate Li2CoPO4F as a high-voltage cathode in Li-ion batteries //Journal of power sources. – 2005. – Т. 146. – №. 1-2. – С. 565-569.