Гидротермальный синтез и исследование электрохимических свойств α-Fe0.75Cr0.25PO4 в качестве катодного материала для металл-ионных аккумуляторов.

Мацаев Б. А.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: 210bulat@gmail.com

В данной работе исследуется впервые полученное соединение α-Fe0.75Cr0.25PO4, стабилизированное в структурном типе α-CrPO4 при термическом разложении NH4Fe0.75Cr0.25PO4F. Кристаллическая структура α-Fe0.75Cr0.25PO4 содержит протяженную систему каналов и пустот, которая позволяет предположить обратимую де/интеркаляцию ионов щелочных металлов [1,2].

Фторидофосфат хрома железа аммония NH4Fe0.75Cr0.25PO4F был получен методом гидротермального синтеза [3]. Продуктом отжига данного соединения в атмосфере кислорода при 600˚С является Fe0.75Cr0.25PO4. Согласно данным рентгеновской дифракции соединения NH4Fe0.75Cr0.25PO4F и Fe0.75Cr0.25PO4 изоструктурны KTiOPO4 и α-CrPO4 соответственно (a = 12.9511(3) Å, b = 6.4385(1) Å, c = 10.5926(3) Å, V = 883.26(2) Å3, пр. группа Pna21 и a = 10.5382(4) Å, b = 12.8552(5) Å, c = 6.3480(2) Å, V = 859.97(4) Å3, пр. группа Imma).

Измерение электрохимических свойств материала Fe0.75Cr0.25PO4 проводили методом циклической вольтамперометрии и гальваностатического циклирования в литиевой и натриевой системах. Показано, что материал обладает обратимой электрохимической активностью в диапазоне потенциалов 1.8-4.3 В отн. Li/Li+ с удельной емкостью 76.2 мА∙ч/г, соответствующей 56.8% от теоретически возможной.

Рис.1. Циклическая вольтамперограмма Fe0.75Cr0.25PO4 в литиевой ячейке.

Литература

1. Attfield, J. P., Sleight, A. W., & Cheetham, A. K., Structure determination of α-CrPO4 from powder synchrotron X-ray data // Nature, 1986, 322, 620–622.

2. Fedotov S. S., Samarin A. Sh., Nikitina V. A., Stevenson K. J., Abakumov A. M., Antipov E. V., α-VPO4: A Novel Many Monovalent Ion Intercalation Anode Material for Metal-Ion Batteries // ACS Applied materials & interfaces, 2019, V. 11, no. 13, P. 12431-12440

3. Mazan B., Mesa J. L., et all Thermal Transformation of (NH4)[Fe(AsO4)F] Into the New Textural Porous Orthorhombic Fe(AsO4) Phase. Crystal Structures, Thermal Behavior, and Spectroscopic and Magnetic Properties // Chem. Mater., 2004, 16, P. 5249-5259.