Синтез и исследование иодидов, полииодидов и иодовисмутатов 1,5-диметил-3,7-диазоадамантана

Мезенцев-Черкес И.В., Шестимерова Т.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivan.mezentsev-cherkes@chemistry.msu.ru

За последние 20 лет химия полиядерных галогенидных комплексов висмута начала привлекать все большее внимание. Эти соединения обладают перспективными физическими свойствами: полупроводниковой способностью, фотохромизмом и люминесценцией, термохромизмом и другими [1].

В качестве объектов исследования в работе выбраны иодовисмутаты аминопроизводными адамантана, различающихся числом и типом функциональных атомов азота в одном катионе, что как предполагается, позволит проследить их влияние на конечную структуру соединения и характер слабых взаимодействий в нем. В данном докладе мы рассматривает иодовисмутаты, йодиды и полийодиды 1,5-диметил-3,7-диазоадамантана (КМА22).

Нами были получены три иодида: [C10H18N2H2]I2, [C10H18N2H2]I(I3), [C10H18N2H2](I3)2*H2O и три иодовисмутата: [C10H18N2H]2(H9O5+) BiI6*4H2O, [C10H18N2Н2]Bi4I16*2(CH3)2CO*2H2O и [C10H18N2Н]2BiI5. Определено кристаллическое строение всех соединений. Для первых четырех соединений, синтезированных из водных растворов иодоводородной кислоты, получены однофазные образцы, изучена термическая устойчивость и оптические свойства.

В кристаллических структурах соединений [C10H18N2H2]I2  и [C10H18N2H2]I(I3) можно выделить цепи, в которых дипротонированные катионы связаны через йодид анион за счет образования водородных связей N-H···I (d(H···I) составляет около 2,55 Å), иодид или трииодид анионы, соответственно, располагаются между цепями.

В кристаллических структурах [C10H18N2H2](I3)2*H2O и [C10H18N2H]2(H3O)+BiI6*4H2O прочные связи типа N-H···I отсутствуют, а катионы связаны только с молекулами воды контактами N-H···O 1,76 Å и 1.90 Å, соответственно. При этом в кристаллической структуре трииодида КМА22 анионы I3- связаны друг с другом сложной системой вторичных взаимодействий (d(I-I) от 3,59 до 3.90 Å). Особенностью структуры [C10H18N2H]2(H9O5+) является наличие “кластеров” из молекул воды, связывающих октаэдры [BiI6]3- за счет комплекса взаимодействий O-H···I и O-H···О, при этом предполагается, что катион [C10H18N2H]+, однозаряден, а заряд аниона скомпенсирован положительным зарядом в кластере.

Соединения составов [C10H18N2Н2]2Bi4I16*2(CH3)2CO*2H2O и [C10H18N2Н]2BiI5 были получены из ацетона. В кристаллической структуре первого соединения тетраядерные анионы [Bi4I16]4- связаны в гофрированные слои слабыми взаимодействиями I···I (d(I-I) = 3.85 Å). Между слоями находятся молекулы воды и ацетона. Каждый анион [Bi4I16]4- связан с двумя катионами [КМА22(Н)2]2+ вторичными взаимодействиями N–H···I. В структуре соединения [C10H18N2Н]2BiI5 бесконечные цепи [BiI5]2- образованы из октаэдров [BiI6], соединенных через µ2-I. К вершине каждого октаэдра связью N-H…I (около 2,7 Å) присоединен органический катион.

Литература

- S.A. Adonin, M.N. Sokolov, V.P. Fedin. Polynuclear halide coplexes of Bi(III): From structural diversity to new properties. // J. Coordination Chemistry Reviews, 2016.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00280.