Металл-органический координационный полимер на основе порфиринил-фосфоната палладия(II): синтез и изучение протонной проводимости

Жигилева Е.А.,1 Енакиева Ю.Ю.,2 Синельщикова А.А., 2 Чернышев В.В.,1,2

Стенина И.А.,3 Горбунова Ю.Г.,2,3 Цивадзе А.Ю.2,3

Студентка, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

3 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E–mail: katya.zhigileva@mail.ru

Важной задачей водородной энергетики является создание протон-проводящих материалов. Металл-органические координационные полимеры (МОКП) на основе полифосфорилпорфиринатов металлов обладают повышенной химической устойчивостью и способностью образовывать множественные водородные связи [1], что обуславливает наличие у них протонной проводимости. Ранее в нашей лаборатории был разработан оригинальный подход к получению нового МОКП на основе порфиринилфосфоната никеля(II) IPCE-1Ni, обладающего высокой протонной проводимостью вследствие образования уникальной пористой 3D структуры [2].

Для изучения влияния природы металла-комплексообразователя в порфирине и положения фосфонатных групп фенильных фрагментов макроцикла на структуру и, соответственно, протон-проводящие свойства образующихся МОПК нами впервые был синтезирован тетра-мезо(3-фосфанатофенил)порфиринат палладия(II).

Показано, что взаимодействие синтезированного комплекса  палладия(II) с нитратом цинка в присутствии модуляторов в смеси ДМФА/вода приводило к образованию нового пористого МОКП IPCE-2Pd, структура которого расшифрована с помощью метода рентгеновской дифракции на порошках (Рис.1.). Материал охарактеризован набором физико-химических методов исследования (ТГA, элементный анализ, энергодисперсионная и фотоэлектронная рентгеновские спектроскопии, ИК-спектроскопия). Пористость МОКП была изучена сорбционными методами. Химическая и термическая стабильность IPCE-2Pd исследована с помощью метода РФА. Показано, что при 75°С и 95% относительной влажности материал обладает протонной проводимостью 3.5×10-3 См/см, значение которой является одним из самых высоких для МОКП на основе порфиринов.

Рис. 1. Фрагмент кристаллической

упаковки МОКП IPCE-2Pd.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-04036 мк.

Литература

1. Evans, Jack D. et al. Metal–organic frameworks in Germany: From synthesis to function // Coordination Chemistry Reviews. 2019, 380, р. 378-418

2. Enakieva, Yu.Yu. et al. Highly Proton‐Conductive Zinc Metal‐Organic Framework Based On Nickel(II) Porphyrinylphosphonate Chemistry A European Journal // 2019, 25 (45), р. 10552-10556