Новые фторид-нитраты свинца как структурные аналоги фторид-иодидов

Киреев В.Е.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: kvad2000@yandex.ru

Структурные аналогии между природными и синтетическими соединениями важны для развития перспективных семейств соединений. Ярким примером является аналогия в структурах слоистых оксонитратов и оксогалогенидов висмута, что позволяет использовать первые как средства иммобилизации 36Cl- и 131I- из растворов [1].

Валентно-изоэлектронные оксогалогенидам соединениям висмута фторид-галогениды свинца (Bi3+ + O2-  Pb2+ + F-) часто облажают теми же или сходными кристаллическими структурами, но изучены не столь подробно. В то же время, их представители обладают перспективными свойствами, в частности, нелинейно-оптической активностью [2]. Здесь также представляется интересным исследовать структурные аналогии между соединениями «тяжелых» галогенов (Cl, Br, I) и нитратами. Отметим, что высокую нелинейно-оптическую активность демонстрируют и некоторые оксогалогениды и оксонитраты свинца [3, 4].

На этой основе нами спрогнозированы и получены новые слоистые фторид-нитраты BaPb2F5NO3 (P4/nmm, a = 5.96434(3)Å, c = 10.4935(1)Å, Rp = 0.026, Rwp = 0.037, RB = 0.018) и Pb4F7NO3 (I4/mmm, a = 4.22418(7)Å, c = 26.235(5)Å, Rp = 0.031, Rwp = 0.046, RB = 0.0231), которые являются структурными аналогами фторид-иодидов BaPb2F5I и Pb4F7NO3 [5, 6]. Интересно, что замена I- на NO3- в структуре Pb4F7I приводит к повышению симметрии от орторомбической до тетрагональной. В обеих структурах ориентация нитратных разупорядочена относительно центра масс с образованием эффективного псевдосферического аниона аналогично I-.

Проведено исследование фазовых равновесий в системе PbO – PbF2 – Pb(NO3)2 при 350°С, которое позволило выполнить полную триангуляцию. Кроме Pb4F7NO3, новых соединений в системе не найдено. Единственным соединением, содержащим все три аниона (O2-, F- и NO3-), является описанный ранее нитрат Pb2OFNO3 [7].

Литература

1. H. Kodama, N. Kabay, Reactivity of inorganic anion exchanger BiPbO2NO3 with fluoride ions in solution. // Solid State Ionics 2001, 141–142, 603–607.

2. H. Zhang, M. Zhang, S. Pan et al. Pb17O8Cl18: A Promising IR Nonlinear Optical Material with Large Laser Damage Threshold Synthesized in an Open System // J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8360−8363.

3. Q. Wu, X. Liu, F. Liang, et al Pb7F12Cl2: a promising infrared nonlinear optical material with high laser damage threshold. // Dalton Trans., 2019, 48, 13529–13535.

4. D.O. Charkin, A.S. Borisov, I.V. Plokhikh, et al. Pb6O5(NO3)2: a nonlinear optical oxynitrate structurally based on lead oxide framework. // Inorg. Chem. 2020 (в печати). doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c00001.

5. Weil M., Kubel F. Präparation und Strukturanalyse der Verbindungen Ba2Pb4F10Br2–xIx (x = 0-2) mit verwandten kristallchemischen Motiven aus der Fluorit- und Matlockitstruktur. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2000, 626, 2481–2486.

6. B. Aurivillius On the Crystal Structure of Some Lead Fluorohalides Composed of Fluorite-Like Block and Single Halogen Layers. // Chem. Scr. 1980, 15, 153-164.

7. D.O. Charkin, I.V. Plokhikh, A.N. Zaloga, M.V. Lobanov, S.M. Kazakov.. One disorder out of two orders: synthesis and crystal structures of cation-ordered NaPbF2NO3, anion-ordered Pb2OFNO3, and continuous disordered (Na,Pb)2(O,F)2-NO3 solid solution with Sillén-derived structures. // Solid State Sci. 2017, 71, P. 111-116.