Изоморфные замещения в электронно-ионном проводнике Pr5Mo3O16+δ

Верескун А.Д., Чебышев К.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

химический факультет, Донецк

E–mail: nastyave22@yandex.ru

Твердые ионные проводники по кислороду являются интересными функциональными материалами ввиду возможности их использования в топливных элементах, газовых сенсорах и устройствах для получения чистого кислорода. Соединения Ln5Mo3O16+δ проявляют высокую кислород-ионную проводимость при средних температурах. Данные молибдаты обладают флюоритоподобной структурой и кристаллизуются в пространственной группе Pn-3n. Исходная структура флюорита искажена в результате наличия катионов, значительно отличающихся размером и зарядом. Это ведет к смещению ионов кислорода из позиций идеального флюорита и образованию тетраэдров MoO4.

Проводимость окисленных молибдатов Ln5Mo3O16+δ пропорциональна размеру РЗЭ, что обусловлено увеличением межатомных расстояний и, как следствие, уменьшением стерических препятствий для движения ионов кислорода. В окислительных условиях молибдаты с кубической флюоритоподобной структурой образуются только для празеодима и неодима. В молибдате Pr5Mo3O16+δ празеодим имеет переменную степень окисления, что обуславливает наличие электронной проводимости и возможность использования в качестве электродного материала в топливных элементах [1]. Однако, ее величина недостаточна для практического использования, но ее можно увеличить с помощью гетеровалентных изоморфных замещений. Для этого в настоящей работе были исследованы замещения празеодима на кальций и молибдена на ниобий в молибдате празеодима Pr5Mo3O16+δ.

Образцы систем Pr5-xCaxMo3O16+δ и Pr5Mo3-xNbxO16+δ были получены твердофазным методом синтеза при максимальной температуре 1100ºС. После прокаливания образцов системы Pr5-xCaxMo3O16+δ фаза с кубической структурой существует во всем изученном диапазоне концентраций. Однофазные образцы получены в области составов до x=0,5. При большем содержании модифицирующего элемента появляется фаза молибдата кальция. Интенсивность рефлексов примесной фазы увеличивается с увеличением содержания кальция в системе. При введении кальция параметр элементарной ячейки уменьшается до x=0,57 и в дальнейшем не изменяется. Прекращение уменьшения параметра элементарной ячейки свидетельствует об окончании процесса замещения, и точка перегиба является пределом замещения в данной системе.

Для системы Pr5Mo3-xNbxO16+δ область существования однофазных образцов достигает величины x=1.2. Увеличение интенсивности и количества рефлексов примесных фаз наблюдается в области изученных концентраций при большем содержании замещающего элемента. При введении ниобия в системе Pr5Mo3-xNbxO16+δ наблюдается значительное уменьшение параметра элементарной ячейки до x=0,7. При дальнейшем увеличении содержания ниобия параметр ячейки не изменяется, что может свидетельствовать об окончании замещения в данной системе.

Показано, что введение кальция вместо празеодима и ниобия вместо молибдена уменьшает значения проводимости во всем изученном диапазоне концентраций. Для полученных образцов были проведены измерения электрофизических свойств, параметра элементарной ячейки, а также изучена морфология поверхности керамики с помощью сканирующей электронной микроскопии. Элементный состав подтвержден методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.

Литература

1. Istomin S. Ya. Pr5Mo3O16+δ: A New Anode Material for Solid Oxide Fuel Cells / S. Ya. Istomin, A. I. Kotova, N. V. Lyskov,  G. N. Mazo, and E. V. Antipov // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2018. – Vol. 63/ – P.1291–1296.