Станнат бария и антимонаты свинца в газовой фазе: структуры и термодинамические свойства

Емельянова К.А., Шугуров С.М., Панин А.И., Лопатин С.И.

Аспирант 3 года обучения

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: noctua94@gmail.com

Газообразные соли кислородсодержащих кислот представляют собой особый класс газообразных неорганических ассоциатов. Критерием стабильности термической устойчивости такой соли является разница кислотно-основных свойств оксидов, образующих эту соль [1].

Исследование проводилось методом высокотемпературной масс-спектрометрии на масс-спектрометре МС-1301 при ионизирующем напряжении 30 В. Нагрев платиновой эффузионной камеры Кнудсена с образцами осуществлялся электронной бомбардировкой. Температура измерялась оптическим пирометром ЭОП-66. Для определения молекулярного состава пара измеряли величины энергий появления обнаруженных в масс-спектре ионов и сравнивали с данными по энергиям ионизации соответствующих молекул. Парциальные давления молекулярных форм пара определялись методом сравнения ионных токов с использованием золота или серебра в качестве стандарта.

Для синтеза газообразных станната бария и антимонатов свинца испаряли механическую смесь BaO – SnO2 и систему 80 мол. % PbO – 20 мол. % Sb2O3 соответственно.

Установлено, что пар над смесью BaO – SnO2 в температурном интервале 1700-1900 К состоит из BaO, Ba2O2, SnO, BaSnO2, а также атомарных бария и кислорода. В свою очередь, пар над системой PbO – Sb2O3 в температурном интервале 1400-1425 K состоит из PbO, SbO, Sb4O6, PbSbO2, PbSb2O4, атомарного свинца и кислорода. В результате изучения газофазных реакций (1)-(5) определены энтальпии этих реакций по II и III законам термодинамики и получены величины стандартных энтальпий образования газообразных BaSnO2, Ba2O2, PbSbO2 и PbSb2O4, равные при температуре 298 К -457 ± 23, -594 ± 28, -385±10 и -682±4 кДж/моль соответственно.

BaO + SnO = BaSnO2 							(1)

½ Ba2O2 + SnO = BaSnO2 						(2)

2 BaO = Ba2O2 								(3)

PbO + ½ Sb4O6 = PbSb2O4 						(4)

PbO + SbO = PbSbO2 							(5)

Необходимые для приведения энтальпий реакций (1)-(5) к температуре 298 К термодинамические функции для газообразных Ba2O2, BaSnO2, Sb4O6, PbSbO2 и PbSb2O4 рассчитывали в приближении «жесткий ротатор-гармонический осциллятор» на основании структур и молекулярных параметров вышеперечисленных ассоциатов, определенных квантово-химически (методы DFT и SCS-MP2, базис x2c-TZVPall).

Следует особо отметить установленную амфотерность SnO. Ранее в реакциях газофазного синтеза солей кислородсодержащих кислот SnO был известен только как катион-образующий оксид.

Литература

1. Лопатин С. И. Газообразные соли кислородсодержащих кислот: термическая устойчивость, строение и термодинамические свойства // ЖОХ. 2007. Т. 77. № 11. С. 1761–1793.