Люминесцентные гексарениевые кластеры как основа супрамолекулярных структур с комплексом Ag(I) для потенциального применения в качестве сенсоров на тиолы

Файзуллин Б.А.,1 Елистратова Ю.Г.,2 Шамсиева А.В.,2 Герасимова Т.П.,2 Брылев К.А.,3,4 Бабаев В.М.,2 Холин К.В.,2 Низамеев И.Р.,2 Мусина Э.И.,2 Кацюба С.Н.,2 Карасик А.А.,2 Синяшин О.Г.,2 Мустафина А.Р.2

Аспирант 3 года обучения

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

2Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

3 Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

4 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Сибирское отделение РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: stale23@mail.ru

В данной работе представлены водорастворимые гексарениевые кластеры [{Re6S8}L6]n–, где L = SO32–, CN–, OH–, как основа супрамолекулярных гетерометаллических ансамблей с комплексом [Ag2L'2]BF4, где L' = пиридин-2-ил-фосфолан, проявляющих сенсорные свойства по отношению к тиолам (рис. 1).

Рисунок 1. Люминесцентный отклик на тиолы (сверху) и основные компоненты гетерометаллических структур (внизу).

Спектральными методами исследования растворов, а также высушенных образцов коллоидов, было установлено образование наноразмерных структур Re-Ag. Природа апикальных лигандов L является основным фактором, влияющим на процесс самосборки. Слабое сродство SO32–лигандов к ионам Ag+ ограничивает взаимодействие кластера [{Re6S8}(SO3)6]10– с комплексом серебра. Кластер [{Re6S8}(OH)6]4– является более перспективным кандидатом для гетерометаллической самосборки, обусловленной как электростатическим взаимодействием, так и образованием координационных связей, в то время как для [{Re6S8}(CN)6]4– кластера основной движущей силой процесса является эффективная координация ионов Ag+ азотом цианидных лигандов.

Более выраженное влияние комплекса [Ag2L'2]2+, в сравнении с катионами Ag+, на образование гетерометаллических структур Re-Ag в водных растворах, а также присутствие L' в высушенной коллоидной фазе, указывают на важную роль лиганда L' в изученных супрамолекулярных системах. Кластер-центрированная люминесценция служит сигнальной системой при связывании глутатиона, цистеина и дитиотреитола ионами Ag+ гетерометаллических структур. Специфичное микроокружение ионов Ag+ в системе на основе [{Re6S8}(CN)6]4– приводит к селективному люминесцентному отклику на тиолы, в то время как для гетерометаллических структур на основе [{Re6S8}(OH)6]4–, несмотря на более выраженный отклик, селективность не наблюдается.