Влияние условий синтеза на фазовый состав и магнитные свойства кобальтсодержащих систем

Османова С.Н.,1 Исмаилова С.З.,1 Гусейнова М.Т.2

Старший научный сотрудник

1 Институт катализа и неорганической химии имени академика М.Ф. Нагиева Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

2Институт химии присадок имени академика Али Гулиева Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

E-mail: o.sevinc1985@rambler.ru

В докладе приведены результаты исследования гидротермального восстановления смеси нитратов кобальта(II), лантана(III) и висмута(III) с соотношением 1:1:1 в среде этиленгликоля (ЭГ) и муравьиной кислоты (МК) при температуре 2000С. Методами рентгеновской дифрактометрии, инфракрасной (ИК) спектроскопии и электронного магнитного резонанса (ЭМР) охарактеризованы фазовый состав и магнитные свойства синтезированных систем. Показано, что природа среды существенным образом влияет на состав образующихся фаз и магнитные свойства. Так в среде ЭГ в дифрактограммах проявляются фазы висмутита - Bi2O2CO3, оксида кобальта (II,III) - Co3O4, оксид лантана - La2O3 и оксалата кобальта CoC2O4, а в среде МК - фазы металлического висмута - Bi , висмутита - Bi2O2CO3, оксид лантана - La2O3, гидроксокарбонат лантана - La(OH)CO3 и оксалат кобальта - C2CoO4.

В ИК спектрах четко проявляются полосы при 665 см-1 характерные для оксида кобальта (II,III) - Со3О4 и полосы характерны для группы оксалата - C2O42– при 774, 793, 847, 1328 см-1, соответственно.

Ниже приведены ЭМР спектры Co:Bi:La(1:1:1)/EG и Co:Bi:La(1:1:1)/HCOOH систем, регистрированные при комнатной температуре. Наблюдаемые спекты ЭМР обусловлены, скорее всего, ферромагнитными частицами оксида кобальта(II,III) - Co3O4 и оксалата кобальта CoC2O4.

а)                                     б)

Рисунок 1. ЭМР спектры систем: а) Co:Bi:La(1:1:1)/EG и б) Co:Bi:La(1:1:1)/HCOOH, регистрированные при комнатной температуре.

Работа выполнена при финансовой поддержке Научного Фонда SOCAR (договор № 09 LR).