Жидкостная экстракция Am(III)/Ln(III) диамидами фенантролиндикарбоновых кислот с замкнутыми в цикл заместителями при амидном атоме азота

Евсюнина М.В.

Аспирант 2 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mashko-ya-e@mail.ru

Одной из главных проблем атомной энергетики является утилизация высокоактивных отходов. Одним из подходов к решению этой проблемы является концепция «разделения и трансмутации», реализация которой приведет к снижению общей активности в долгосрочной перспективе. Но для этого необходимо провести разделение америция, кюрия и лантаноидов. Наиболее приемлемый метод в химической технологии для этого – жидкостная экстракция. Диамиды фенантролиндикарбоновых кислот содержат мягкие N-донорные атомы в сочетании с жесткими O-донорными атомами и обладают хорошими экстракционными свойствами по отношению к An(III) и Ln(III), а также проявляют селективность в отношении разделения пар Am(III)/Eu(III) и Am(III)/Cm(III). В этой работе были изучены различные представители диамидов фенантролиндикарбоновых кислот, которые содержат замкнутые в кольцо заместители при амидном атоме азота, а также электроноакцепторные атомы хлора в положениях 4 и 7 фенантролинового фрагмента (рис. 1).

Рис. 1. Диамиды фенантролиндикарбоновых кислот, исследуемые в данной работе.

В качестве растворителя использовался метанитробензотрифторид. Концентрации лигандов находились в диапазоне 0,003–0,036М в зависимости от предельной растворимости лиганда. Было обнаружено, что при замыкании заместителей в цикл растворимость лигандов уменьшается.

Были установлены коэффициенты распределения Am/Eu (D(Am)/D(Eu)) при экстракции из 3М HNO3, а также из растворов хлорной кислоты различных концентраций. «Перхлоратный эффект» (увеличение коэффициентов распределения при экстракции из хлорной кислоты) наблюдался только для лигандов с алифатическими заместителями у амидного атома азота (3, 4, 6) и не проявлялся для лигандов, в структуре которых есть ароматическое кольцо (1, 2) или гетероатом (5, 7) при амидном атоме азота.

Для лигандов 3 и 4 были определены коэффициенты распределения лантаноидов при экстракции из водной фазы, содержащей 3М HNO3 или 3М HClO4. Было установлено, что при экстракции из раствора хлорной кислоты с увеличением порядкового номера лантаноидов коэффициенты распределения уменьшаются в случае лиганда 4 и увеличиваются в случае лиганда 3.

Для лиганда 3 были определены сольватные числа при экстракции из 5М HNO3. Сольватное число для Am(III) равно 1,3, что, возможно, указывает на то, что в органическую фазу переходят экстрагируемые комплексы со стехиометрическим соотношением Am(III):лиганд 1:1 и 1:2. Для Eu(III) сольватное число 1,0, что, возможно, указывает на стехиометрическое соотношение Eu(III):лиганд 1:1.

Таким образом, было обнаружено, что лиганд 3 обладает наибольшей экстракционной способностью по отношению к Am/Eu и селективностью в исследованном ряду новых диамидов фенантролиндикарбоновых кислот, содержащих замкнутые в кольцо заместители при амидном атоме азота,