Поведение продуктов осаждения U(VI) гидразином при их нагревании

Краснова К.Г., Гербер Е.А., Неволин Ю.М.

Студентка, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: krnkrsnv@gmail.com

Одним из наиболее распространенных материалов топливных элементов современных энергетических реакторов является диоксид урана UO2. В промышленности традиционно используется способ получения изделий на его основе, заключающийся в высокотемпературном восстановлении соединений U(VI) до U(IV) с последующим спеканием в восстановительных атмосферах на основе H2. Известны альтернативные способы получения UO2, позволяющие исключить его энергоемкий синтез в жестких условиях, например, восстановительное осаждение соединений U(VI) гидразин-гидратом (N2H4·H2O). Указанный процесс протекает при относительно низких температурах (менее 200 oC) и позволяет получать порошки UO2 надлежащего качества. Однако структура промежуточных продуктов осаждения при термической обработке не является достоверно установленной к настоящему моменту. Целью данной работы стало изучение фазового состава и термической стабильности продуктов осаждения U(VI) гидразин-гидратом при нагревании.

Исходные осадки в системе U(VI)-гидразин получали постепенным добавлением 0.1 М и 3 М гидразин-гидрата к 0.1 М раствору UO2(NO3)2 при постоянном перемешивании в течение 15 мин, затем перемешивали еще 1 час. Далее осадки промывали и сушили при комнатной температуре при разрежении p = 1 мм.рт.ст.

По данных термогравиметрического анализа (ТГА) было показано, что нагрев продуктов осаждения урана 0.1 М гидразин-гидратом на воздухе сопровождается интенсивным разложением в интервале температур 80-140 oC и 200-330 oC.  При этом разложению в области 80-140 oC сопутствует выраженный экзотермический эффект, наблюдается выделение аммиака и паров воды в газовую фазу. Также эффект убыли массы малой интенсивности наблюдается при 530-560 oC. По данный рентгенфозового анализа (РФА) с in situ нагревом, изменения фазового состава осадков не происходит вплоть до 90 oC. По достижении этой температуры наблюдается образование разупорядоченной фазы неустановленной структуры. Дальнейший нагрев до 250 oC не приводит к существенному изменению фазового состава, наблюдается лишь некоторый сдвиг отражений в область меньших межплоскостных расстояний и изменение их интенсивности. Дальнейший нагрев образца приводит к образованию U3O8. При нагреве образцов в инертной атмосфере аргона существенных отличий не наблюдалось. Основные процессы разложения происходили в интервале температур 80-140 oC и 140-230 oC без существенного тепловыделения. В газовой фазе наблюдали появление N2, H2O, NH3 и H2. Эволюция фазового образцов при нагревании была аналогична наблюдавшейся для экспериментов в воздушной атмосфере. Поведение продуктов осаждения урана 3 М гидразин-гидратом при нагревании на воздухе в целом было аналогично описанным выше экспериментам. Существенное отличие заключалось в том, что образование U3O8 в продуктах разложения наблюдалось не при 400 oC, а при 560 oC. Таким образом, использование для осаждения гидразин-гидрата большей концентрации расширяет температурную область существования промежуточной фазы с разупорядоченной структуры. При этом разложение образцов в инертной атмосфере в конечном итоге приводит к образованию UO2.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90127.