Сорбция Cs(I) и U(VI) на сорбентах природного происхождения

Кадакина А.В.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: alyonakad50@gmail.com

Для обеспечения безопасности при утилизации радиоактивных отходов (РАО) предполагается их изоляция путем захоронения в геологических формациях с использованием мультибарьерной системы. Основными кандидатами в качестве одного из компонентов инженерных барьеров являются природные материалы, призванные в случае разгерметизации контейнера с РАО предотвратить попадание радионуклидов в окружающую среду, ввиду их высокой экологичности и низкой стоимости. При этом поиск наиболее подходящих материалов с учетом различных геохимических условий и состава РАО в хранилищах является актуальной задачей. В данной работе была исследована сорбция Cs(I) и U(VI), обладающих высокой миграционной способностью в условиях окружающей среды и радиотоксичностью. В качестве сорбентов рассмотрены модифицированные глауконит и бурый уголь, а также бентонит инжекционный (БИ), который представляет собой бентонитовую глину с функциональными добавками, обеспечивающими его пластичность и противофильтрационные свойства.

В данной работе была исследована сорбция Cs(I) и U(VI) на порошках БИ, модифицированных глауконита и бурого угля в 0,01 М растворе NaClO4. Известно, что взаимодействие Cs(I) происходит по механизму ионного обмена с сорбционными центрами на поверхности:

≡XNa + Cs+ ⇄ ≡XCs + Na+   (1)

Показано, что при рН 5-10 сорбция Cs(I) не зависит от рН. В области pH 2-4 наблюдается повышение сорбции Cs(I) с рН для всех образцов. Более низкие значения сорбции Cs(I) можно объяснить присутствием в растворе конкурирующих протонов и других катионов.

Сорбция U(VI) может происходить как по механизму ионного обмена (2) (при низких рН, уменьшается с увеличением ионной силы), так и по механизму комплексообразования (3) (при более высоких рН, не зависит от ионной силы):

2≡XNa+ UO22+  ≡X2UO2 + 2Na+   (2)

≡SOH + UO22+  ≡SOUO2+ + H+      (3)

В работе было показано, что повышение ионной силы раствора не влияет на сорбцию U(VI) на БИ, что свидетельствует о значительном вкладе реакций комплексообразования. Показано, что значения сорбции U(VI) на модифицированных глауконите и буром угле выше, чем на порошке БИ. Была изучена кинетика сорбции U(VI) на реальных образцах БИ, отобранных из инженерных барьеров, сооруженных по разным технологиям в растворе, имитирующем условия возможного их применения. Сорбция U(VI) на реальных образцах достигает равновесия через 14 дней. Было обнаружено влияние фосфат-ионов, вымываемых из образцов, на сорбцию U(VI). Сорбция U(VI) на реальных образцах с БИ выше, чем на порошке БИ, что можно объяснить меньшей концентрацией сорбента в экспериментах на порошке БИ.

В исследовании обратимости сорбции U(VI) выявлено, что под действием модельной дождевой воды происходит десорбция значительного количества U(VI) с исследованных образцов.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 18‐77‐00015).