Иммобилизация технеция сульфидными минералами

Макаров А.В., Сафонов А.В.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, Москва, Россия

E–mail: ya.alexmakar@yandex.ru

Проблема обращения с радиоактивными отходами остро стоит перед современной атомной энергетикой, особенно в случае с долгоживущими радионуклидами. Одной из наиболее трудных задач является безопасное захоронение 99Tc, так как это долгоживущий радионуклид с чрезвычайно высокой миграционной способностью его пертехнетат-иона и низкой сорбционной активностью по отношению ко многим материалам. Для решения этой задачи были предложены различные матрицы для его иммобилизации, однако в ходе исследований выяснилось, что их недостаточно из-за высокой степени выщелачивания пертехнетат-иона. Для повышения безопасности хранилища радиоактивных отходов необходимо использовать новые материалы, обеспечивающие эффективную и длительную иммобилизацию технеция в составе минеральных матриц и геохимических барьеров в зоне хранения [1].

Одним из методов иммобилизации пертехнетат-ионов является перевод его в малорастворимую форму путём сорбции на сульфидных минералах [2]. В данной работе были изучены характеристики аурипигмента, стибнита, пирита, сфалерита и галенита для извлечения пертехнетат-иона из водного раствора.

Были получены данные по сорбционной ёмкости и кинетике сорбции пертехнетат-иона. Предложены механизмы иммобилизации с использованием основных теорий адсорбции. Установлено, что аурипигмент и стибнит обладают высокой иммобилизационной способностью с коэффициентами распределения 270 мл/г и 950 мл/г соответственно.

Литература

1. Лаверов Н. П., Юдинцев С. В., Омельяненко Б. И., Никонов Б. С., Никольский М. С. Геохимические условия изоляции долгоживущего радиоизотопа технеций-99 // Геохимия, 2011, № 10, с. 1011–1024.

2. Pearce, C.I., Icenhower, J.P., Asmussen, R.M., Tratnyek, P.G., Rosso, K.M., Lukens, W.W., Qafoku, N.P. Technetium Stabilization in Low-Solubility Sulfide Phases: A Review // ACS Earth and Space Chemistry, 2018, 2, 532–547.