Регенерация актинидных мишеней, облученных пучком тяжелых ионов

Чупраков И.А.1,2, Бодров А.Ю.1,3, Божиков Г.А.1, Аксенов Н.В.1, Дмитриев С.Н.1

Инженер

1Объединенный институт ядерных исследований,

Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Дубна, Россия

2Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

3МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: chuprakov@jinr.ru

Редкие изотопы трансплутониевых элементов (ТПЭ) используются для производства циклотронных мишеней, применяемых для получения сверхтяжелых элементов (СТЭ). Наработка изотопов ТПЭ происходит в ядерных реакторах, которая является сложным и времязатратным процессом. Поэтому выделение редких изотопов ТПЭ из отработанных ускорительных актинидных мишеней, таких элементов как Am, Cm, Bk, Cf является решением данной задачи.

Сложность выполнения поставленной задачи заключается в отделении актинида от весовых количеств материала подложки, в качестве которой используется титановая фольга толщиной 1,5 мкм и побочных продуктов, образовавшихся в результате облучения пучком тяжелых ионов [1].

В настоящей работе нами предложена методика по отделению 245Cm и продуктов ядерных реакций от титана, с последующим ступенчатым количественным разделением его от Np, Pu методом анионообменной хроматографии в средах смеси метанол-азотной кислоты и соляной кислоты [2].

Регенерация 245Cm проводилась с использованием анионообменной хроматографии на смоле Dоwex (1*8). Наиболее эффективными для разделения 245Cm от остальных актиноидов (Np, Pu) оказались в качестве элюентов растворы: смесь 10 моль/л HNO3 в 90% CH3OH, 1 моль/л HNO3 и 2 моль/л HCl. Радионуклидная чистота очищенного 245Cm составила 95% (Бк/Бк). Выход 245Cm по данной методике составил порядка 95%.

Литература

1. Yu.V. Lobanov, G.V. Buklanov, F. Sh. Abdullin, A. N. Polyakov, I. V. Shirolovsky,

Yu. S. Tsyganov, V. K. Utyonkov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 1997, 397. pp 26-29.

2. L. I. Guseva, G. S. Tikhomirova // Radiokhimiya, 1973, 15, p. 397.