Исследование комплексов лантаноидов и актинидов с лигандами на основе амидов 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты методами РСА, ИК и ЯМР

Старостин Л.Ю. 1, Борисова Н.Е. 2, Федосеев А. М. 3, Соколова М.Н. 3

Студент 2 г/о магистратуры

1 МГУ им. Ломоносова, ФНМ, Москва, Россия

2 МГУ им. Ломоносова, химический факультет, кафедра Радиохимии, Москва, Россия

3 Лаборатория химии трансурановых элементов ИФХЭ РАН, Москва, Россия

E–mail:nok.dru@gmail.com

Диамиды 2,2'-бипиридил-6,6'-дикарбоновой кислоты (1) (Рис. 1) представляют интерес для экстракции минорных актинидов из высокорадиоактивных отходов, а их комплексы с лантаноидами являются перспективными люминесцентными материалами. Целью работы является исследование комплексов шестивалетных актинидов и лантаноидов с данными лигандами методами РСА, ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Рис.1. Лиганд строения 1 R: 2-F (a), H (b), 4-Et (c).

Взаимодействием AnO2(NO3)2 с диамидами 1а или 1с в ацетонитриле синтезированы комплексы U, Np, Pu. По данным РСА в структуре всех комплексов присутствует катион [AnO2LNO3]+, анионом выступает [AnO2(NO3)3]- в комплексах U и Np и (ClO4)- в комплексе Pu. Ионы актинидов во всех комплексах в гексагонально-бипирамидальном окружении. При увеличении атомного номера длина связи An-N с лигандом увеличивается, а длина связи An-O уменьшается. Для нептуния может также образовываться смешанно-валентный комплекс, содержащий Np(V) и Np(VI), с катион-катионным взаимодействием между металлами.

Для лиганда 1b и его комплексов с Pr, Nd, Eu, Gd, Ho, Er, Yb и Lu наблюдается смещение амидных полос в ИК-спектрах в область меньших волновых чисел в среднем на 25 см-1 относительно 1b.

Для комплексов Lu, Pr, Nd, Eu и Tb c лигандом 1b и комплекса Np с лигандом 1c изучены спектры 1H-ЯМР в температурном диапазоне 280-313 К с целью исследования влияния парамагнитных ионов металлов. В спектрах 1H-ЯМР комплекса Eu наблюдается небольшое уширение и смещение сигналов протонов пиридильной и N-этильной групп в область сильного поля по сравнению с комплексами Lu. В спектрах 1H-ЯМР комплексов Nd и Pr наблюдается небольшое уширение и смещение сигналов в слабое поле по сравнению с комплексом Lu, величина смещения у комплекса Pr больше, чем у комплекса Nd. В спектрах Tb наблюдается значительное смещение в область слабого поля и уширение сигналов всех протонов, кроме протонов бензольного кольца анилидного фрагмента.

Зависимость лантанид-индуцированного сдвига (ЛИС) протонов от обратной температуры в комплексах Eu и Nd линейна, для протонов комплекса Pr наблюдается скачок при 292 К. Наибольшая температурная чувствительность протонов достигает 0.04 м.д./К для комплекса Pr.

В ходе данной работы синтезированы и исследованы методом РСА комплексы шестивалентных актинидов, показано, что все они построены катионами [AnO2LNO3]+ (An = U, Pu, Np). Для комплексов Np получен трехядерный смешанновалентный комплекс Np(V)-Np(VI)-Np(V). Строение комплексов Np(V) в растворе исследовано методом ЯМР. Для комплексов лантаноидов исследованы зависимости значений ЛИС от температуры. Полученные результаты позволяют улучшить понимание процессов, происходящих в экстракционных системах на основе диамидов 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты.