Получение фторида водорода из плавиковой кислоты при высокотемпературном взаимодействии её паров с углеродом

Капустин В.В.

Инженер ВШПМиВФ, ИПММ

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: Valentin.Kapustin.2014@yandex.ru

Фторид водорода является основным фторирующим агентом в современной промышленности соединений фтора. Водный раствор фторида водорода, или плавиковая кислота, является продуктом целого ряда производств - например, он образуется при переработке гидролизом гексафторида урана, обеднённого по изотопу 235U. Обычно фторид водорода получают из его водного раствора ректификацией. Однако этот раствор при содержании в нем фторида водорода примерно 35 – 40 % является азеотропным, и применение обычной ректификации не позволяет разделить смесь на индивидуальные компоненты. В настоящее время промышленные методы получения фторида водорода из его азеотропного водного раствора не известны. Авторами разработаны научные основы получения фторида водорода из его водных растворов, в том числе азеотропного, высокотемпературным взаимодействием испаренной плавиковой кислоты с углеродом. Были проведены расчёты термодинамически равновесного состава веществ в системе элементов C-H-F-O и показано, что при избытке углерода и температуре 1000-2000 К основными компонентами термодинамически равновесной смеси являются моно- и диоксид углерода, водород, метан, фторид водорода, а фториды и оксифториды углерода отсутствуют. При температуре выше 1300 К термодинамически равновесная смесь состоит из монооксида углерода, водорода и фторида водорода. Расчеты равновесного состава в условиях избытка углерода были проведены с использованием собственного программного кода, в основу которого положено решение системы уравнений для констант равновесия элементарных реакций, включающей уравнение баланса атомов и уравнение для первого закона Дальтона. Верификация разработанной модели была проведена с помощью программного комплекса АТСРА.4. Результаты расчёта были подтверждены лабораторными экспериментами, в которых в составе продуктов взаимодействия испарённой плавиковой кислоты различной концентрации и углерода при температуре порядка 1500 К было обнаружено единственное фторсодержащее вещество – фторид водорода, а конверсия водяного пара с образованием CO и H2 достигала 95%. Температуру поддерживали на уровне 1500 К, подавая в слой углерода вместе с плавиковой кислотой кислород.

Экспериментально было показано, что при контакте испарённой плавиковой кислоты с углеродом при температуре выше 1000 K фторид водорода практически не оказывает влияния на скорость реакции взаимодействия воды с углеродом. Для углеродных частиц с характерным размером 5 мм время контакта водяного пара и неподвижного слоя графита при температуре выше 1000 K в присутствии фторида водорода составляет величину порядка 10 с, при этом достигается 90%-я конверсия водяного пара. Т.о. показана возможность разработки промышленной технологии получения фторида водорода из его водных растворов, в том числе азеотропного, предложенным методом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, УИП RFMEFI60819X0277. Автор работы выражает благодарность научному руководителю профессору Д.С. Пашкевичу и своим коллегам – Д.А. Мухортову, Ю.И. Алексееву, В.Б. Петрову, П.С. Камбуру и В. А. Талалову.