Влияние водонасыщенности и размера частиц кварцевого песка на образование гидратов метана и метан-пропановой смеси

Зарипова Ю.Ф.1

Студент, 4 курс специалитета

1Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: yulia.zaripova@mail.ru

На сегодняшний день газовые гидраты представляют большой интерес в качестве объекта исследований. Газовые гидраты – нестехиометрические кристаллические соединения, в которых молекула газа заключена в ячейке из молекул воды, образующиеся в условиях низких температур и высоких давлений. Гидраты природного газа, заключенные в морских отложениях и районах вечной мерзлоты [1], по разным оценкам, содержат до двух раз больше органического углерода, чем все остальные виды ископаемого топлива вместе взятые и, таким образом, представляют собой потенциальный энергетический ресурс на следующие десятилетия [2]. Кроме того, разработка технологий образования гидратов важна для использования в процессах хранения и транспортировки природного газа, улавливания углекислого газа, опреснения и охлаждения [3, 4].

В связи с этим исследование образования и разложения газовых гидратов в пористых средах является ключевым моментом как для фундаментального понимания поведения гидратов природного газа, так и для практического применения в процессах транспортировки и хранения. В настоящей работе с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления (HP-μDSC) было изучено влияние водонасыщенности на образование и разложение гидрата метана и метан-пропановой смеси в пористой среде, в качестве которой был взят кварцевый песок с различным размером частиц. Исследование показало, что при увеличении соотношения вода:песок от 1:1 до 1:100 (по массе) тепловой эффект разложения гидрата на единицу массы воды увеличивается более чем в 25 раз. В то же время конверсия воды в гидрат увеличилась примерно в 30 раз и превысила 90%. Аналогичные результаты были получены при изучении гидратов газовой смеси. Было проанализировано влияние размера частиц песка на образование и разложение газовых гидратов. Полученные в данной работе результаты могут быть полезны для понимания процессов образования и разложения гидратов природного газа в пористых средах.

Литература

1. Rajput, S., Thakur, N.K. Exploration of Gas Hydrates. Springer Berlin Heidelberg. 2011.

2. Shihui, M., Zhen, P., Ping, L., et al. Experimental study on preparation of natural gas hydrate by crystallization // China Petroleum Processing and Petrochemical Technology. 2017, №19 (1). p. 106–113.

3. Mimachi, H., Takeya, S., Yoneyama, A., et al. Natural gas storage and transportation within gas hydrate of smaller particle: size dependence of self-preservation phenomenon of natural gas hydrate // Chemical Engineering Science. 2014, №118. p. 208–213.

4. Zhang, H., Hailong, L.U., Liang, J.Q., et al. The methane hydrate accumulation controlled compellingly by sediment grain at Shenhu, northern South China Sea // Chinese Science Bulletin. 2016, №61 (3). p. 388.