Фазовые превращения в нестехиометрическом теллуриде меди

Нигматуллина Г.Р.,1 Курбангулов А.Р.,2 Сафаргалиев Д.И.1

Аспирант, 3 год обучения

1Башкирский государственный университет, Физико-технический институт,

Уфа, Республика Башкортостан, Россия

2Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Естественнонаучный факультет, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия 
E–mail: g.r.nigmatullina@strbsu.ru

Методом кулонометрического титрования получены кривые зависимости ЭДС электрохимической ячейки от состава образцов Cu2-xTe при температурах 613 и 653 К для составов с x = 0÷0,3 (рис.1). Согласно кривым титрования при температуре 613 К существуют две однофазные области, соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,09), Cu1,88Те – Cu1,76Те. При температуре 653К наблюдаются однофазные области, соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,1), Cu1,88Те – Cu1,81Те. Области гомогенности с изменением температуры смещаются по составам.

| Рис. 1. Кривые титрования теллурида меди CuxTe при 613 и 653 К |  |
| --- | --- |

На основе данных кулонометрического титрования, был построен фрагмент фазовой диаграммы теллурида меди в разрезе “температура-состав” в интервале температур 613–673 К. Можно отметить наличие полиморфных фаз данного соединения на небольшом интервале температур, соответствующих узким областям гомогенности, что согласуется с литературными данными [1-3].

Для однофазных составов образцов были получены экспериментальные зависимости ЭДС электрохимической ячейки теллурида меди от температуры. Для образцов Cu1.8Te и Cu1.78Te после температуры 643 К наблюдаются одинаковые значения ЭДС ячейки, что также свидетельствует о фазовом переходе при данной температуре.

Согласно расчетам, соединение состава Cu1,75Te при комнатной температуре индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки а = 8,32 Å, с = 7,21 Å. Соединение состава Cu1,85Te при комнатной температуре также является однофазным, относится к гексагональной сингонии с параметрами, а = 8,38 Å, с = 21,73 Å. Состав Cu1,96Te при 298К индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки, а = 12.67 Å, с = 21.54 Å.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-32-80007.

Литература

- Биккулова Н.Н., Данилкин С.А., Фусс Х. Исследование структурных особенностей селенидов меди нестехиометрических составов методами упругого рассеяния нейтронов и рентгенографии // Кристаллография. 2003. Т.48. №3. С.370-373.

- Биккулова Н.Н., Ягафарова З.А., Акманова Г.Р., Курбангулов А.Р., Биккулова А.В. Кристаллическая и зонная структура суперионного проводника нестехиометрического состава Cu1.85Te // Инженерная физика. 2017. №9. С. 15–20.

- Иванов-Шиц А.К., Мурин А.В. Ионика твердого тела. Т.1. СПб.:Изд-во СПб университета, 2000. С. 616.