Эффект синергизма для ингибирующей композиции

Исмагилова Язгуль Забировна

Студент, 2 курс магитсратуры

Башкирский государственный университет,

химический факультет, кафедра физической химии и химической экологии, Уфа, Россия

E-mail: yazgul.ismagilova@mail.ru

Ингибиторы окисления (антиоксиданты) широко используются для стабилизации пластмасс и синтетических волокон, каучуков и смазочных материалов, углеводородного топлива, растворителей, полупродуктов органического синтеза и пищевых продуктов.

Агидол-2 (метилен-бис(4 метил-6-третбутилфенол))-  антиоксидант-стабилизатор широкого спектра действия. Используется при стабилизации резин каучуков, нефтепродуктов, пластмасс, волокон, в лакокрасочной промышленности.

Фосфит-168 (Трис(2,4-ди-терт-бутилфенил) фосфит)  это гидролитически стабильный фосфит, действующий как стабилизатор переработки и являющийся вторичным антиоксидантом. Фосфит реагирует с гидроперекисями, образуя нерадикальные продукты, вызывая тем самым, разложение гидроперекисей. Применяется для стабилизации полиолефинов и олефиновых сополимеров, таких как  полипропилен, поликарбонат и полиамид.

Механизм действия наиболее распространенных антиоксидантов состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Роль таких антиоксидантов состоит в уменьшении скорости образования свободных радикалов. В практике торможения окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма. Эффект синергизма состоит во взаимном усилении эффективности действия антиоксидантов в их смеси. Таким образом, практический интерес представляет возможность выявления эффекта синергизма для ингибирующей композиции.

В качестве модельного субстрата окисления выбрали этилбензол. Окисление этилбензола проводили при температуре 75∘С в присутствии азодиизобутиронитрила -  инициатора окисления. В качестве измерительного инструмента использовали универсальную манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная активность оценивалась по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при окислении субстрата. В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по кислороду нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода, следовательно, реакция протекает в кинетическом режиме.

Исследовали влияние агидола-2 и фосфита-168 на инициированное окисление этилбензола. С увеличением концентрации добавленных ингибиторов скорость окисления этилбензола снижается. В кинетическом режиме окисления получили зависимость скорости окисления этилбензола от концентрации агидола-2 и фосфита-168. Обработка результатов эксперимента в координатах уравнения                                              позволила вычислить константу скорости реакции пероксильного радикала этилбензола с молекулой ингибитора. Для агидола-2 fk7 =4,9*104 л/моль*с, для фосфита fk7=1,1*103 л/моль*с. Следующим этапом работы было исследование совместного влияния ингибиторов на окисление этилбензола. В данной серии опытов суммарная  концентрация добавленных  ингибиторов остается постоянной и равна 4,25*10-4моль/л.

Установлено, что скорость окисления этилбензола в зависимости от массовой доли агидола-2 в ингибирующей композиции снижается и достигает минимального значения для массовой доли агидола-2, равного 67% . Таким образом, для изученной ингибирующей композиции «агидол-2 + фосфит - 168» наблюдается  эффект синергизма. Скорость окисления этилбензола ингибирующей композицией снижается  в 14 раз.