Парообразование в системе In-In2O3 
по данным высокотемпературной масс-спектрометрии.

Смирнов А.С.

Аспирант,3 г.о.

Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E–mail: prostreet02@rambler.ru

Тонкие плёнки на основе оксида индия (In2O3) сочетают свойства электропроводности и прозрачности в видимом диапазоне спектра. Такие материалы используются при производстве плоских дисплеев, солнечных панелей, антистатических покрытий и инфракрасных зеркал. Одним из основных методов получения оксидных плёнок является осаждение из газовой фазы.

Термодинамика парообразования In2O3 была исследована ранее [1], [2], [3], [4] но результаты данных работ имеют существенные расхождения, в том числе, касающиеся качественного и количественного состава равновесного пара. Величина стандартной энтальпии образования газообразного оксида In2O, определенная в разных работах, обнаруживает значительный разброс значений. Главная причина такой ситуации это известная трудность в определении молекулярных предшественников ионов и расшифровке регистрируемых масс-спектров при высокотемпературных масс-спектральных исследованиях. Для решения этой задачи нами был предложен подход, предполагающий исследование парообразования в системе In-In2O3 методом высокотемпературной масс-спектрометрии.

Эффузионные эксперименты проводили с использованием кварцевых камер в диапазоне температур 900-1200K на высокотемпературном масс-спектрометре МС-1301. Эксперименты по совместному испарению In и In2O3 в изотермических условиях позволили впервые определить масс-спектр молекул In2O. Эти данные были использованы для определения содержания компонента In(г) в равновесной газовой фазе над индивидуальным оксидом. В аналогичных экспериментах было впервые найдено отношение сечений ионизации In и In2O. На основании полученных данных были определены величины парциальных давлений компонентов пара и рассчитаны константы равновесия и энтальпии реакций, протекающих при парообразовании в системе, «по третьему закону термодинамики». Исследования температурных зависимостей констант равновесия реакций, позволили определить энтальпии реакций «по второму закону термодинамики». На основании полученных значений энтальпий реакции была найдена энтальпия образования оксида In2O(г).

Литература

1. Burns R.P. Systematics of the evaporation coefficient Al2O3, Ga2O3, In2O3 // J. Chem. Phys. 1966. V. 44. № 9. P. 3307-3319.

2. Казенас Е.К., Цветков Ю.В. Испарение оксидов. М.: Наука, 1997. 543 с.

3. Gomez M., Chatillon C., Allibert Thermodynamics of gaseous and condensed indium oxides by mass spectrometry with controlled oxygen pressure // J. Chem. Thermodynamics. 1982. 
V. 14. № 5. P. 447-459.

4. Щукарев С.А., Семенов Г.А., Ратьковский И.А. Термическое изучение испарения окислов галлия и индия // ЖНХ. 1969. Т. 14. №. 1. С. 3-10.